Электрофизические параметры полупроводникового алмаза

Лукашкин Вадим Алексеевич

Студент магистратуры

Санкт – Петербургский Государственный Электротехнический Университет,

кафедра Микро – и наноэлектроники, Санкт – Петербург, Россия

E-mail: lukashkinv@gmail.com

В современном мире традиционно остро стоит вопрос об увеличении быстродействия электронных устройств, и лишь немногие материалы способны удовлетворять возрастающим потребностям электроники. Одним из таких материалов является полупроводниковый алмаз, который используется для высокомощной и высокочастотной электроники. Однако, для создания подобных устройств необходимы соответствующего уровня современные технологии синтеза, а также прецизионные методы диагностики получаемых образцов.

В ходе работы были исследованы электрофизические параметры монокристаллических образцов алмаза p-типа проводимости, легированного бором. Образцы выращивались компаней ООО «Нью Даймонд Технолоджи» методом температурного градиента (HPHT). Исследуемые образцы были получены выпиливанием пластин толщиной 300 мкм из монокристалла, перпендикулярно кристаллографическому направлению [111]. Выпиленные таким образом образцы имели участки разного оттенка, а материал менял свойства от полуизолятора к полупроводнику [1]. Исследование различий участков многосекторного образца являлось целью данной работы.

Контроль концентрации в исследованных структурах в данной работе осуществлялся методом спектроскопии адмиттанса. Этот метод позволяет проводить исследования в широком диапазоне частот и температур, а полученные результаты могут дать всю необходимую информацию о распределении концентрации примеси по образцу. Этот метод и ранее использовался для исследования полупроводникового алмаза [2,3].

Для исследований на образцы были напылены платиновые контакты. Одна поверхность пластины полностью покрывалась платиной, создавая омический контакт. С противоположной стороны через маску была нанесена сетка платиновых контактов диаметром 130 мкм. Данный контакт создавал диод Шоттки.

Из вольт-фарадных характеристик (ВФХ) были получены концентрационные профили основных носителей заряда. В пределах одного образца концентрации могла отличаться почти на два порядка (от 1∙1017 см-3до 2∙1018 см-3 и более). Измеренное по ВФХ напряжение отсечки оказалось неадекватно большим, что связано с большим последовательным сопротивлением электронейтральной части алмаза.

Литература

1. Зубков В.И., Колядин А.В., Клепиков И.В. Монокристаллический синтезированный алмаз: от диэлектрика к полупроводнику // Материалы XIV Междунар. конф. «Физика диэлектриков» (Диэлектрики-2017), Санкт-Петербург, 29 мая – 2 июня 2017 г., т.1, с. 64-65. – СПб, Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2017.

2. V.I. Zubkov, A.V. Solomnikova, J.E. Post, E. Gaillou, J.E. Butler. Characterization of electronic properties of natural type IIb diamonds // Diamond and Related Materials, 2017, vol. 72, pp. 87–93.

3. V.I. Zubkov, O.V. Kucherova, S.A. Bogdanov, A.V. Zubkova, J.E. Butler, V.A. Ilyin, A.V. Afanas’ev, A.L. Vikharev. Temperature admittance spectroscopy of boron doped CVD diamond. J. of Appl. Phys., 2015, v.118, p.145703.