Палеомагнетизм вулканических пород Камчатки

Слепцова Ю.В.

Студентка 1-го курса магистратуры

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: syv18@mail.ru

Для понимания особенностей эволюции геомагнитного поля необходимо иметь представления о том, каким было магнитное поле Земли в разные времена. Для этого используют палеомагнитный метод, основанный на том, что естественная остаточная намагниченность (NRM) горных пород содержит информацию о направлении и величине древнего геомагнитного поля той геологической эпохи, в которой она образовалась.

В данной работе, с целью оценки палеомагнитной информативности лавовых пород и определения палеонапряженности геомагнитного поля, были исследованы магнитные свойства образцов лав вулканов Камчатки: Авачинский и Толбачик. Палеомагнитные исследования вулканических пород позволяют уточнить возраст лавовых потоков и получить данные для определения палеовековых вариаций геомагнитного поля для Камчатского региона.

Измеренные естественные характеристики образцов: естественная остаточная намагниченность In = (3÷70) А/м, начальная магнитная восприимчивость ko = (6÷32)·10-3, фактор Кёнигсбергера Qn = (3÷128). По критерию Дэя [1] доменная структура ферримагнитных зерен образцов является псевдооднодоменной: Irs/Isф=0.09÷0.26, Hcr/Hc=2.0÷3.3. По результатам размагничивания NRM образцов переменным магнитным полем и терморазмагничивания был сделан вывод, что NRM исследованных лавовых пород имеют достаточно высокую степень палеоинформативности. Микрозондовый анализ показал, что в образцах с вулкана Авачинский содержание магнетита Fe3O4 (0.54÷0.76) выше, а содержание ульвешпинели Fe2TiO4 (0.14÷0.30) ниже, чем в образце с вулкана Толбачик (Fe3O4 – 0.42, Fe2TiO4 – 0.34), что согласуется с результатами термомагнитного анализа: температура Кюри образцов с Авачинского вулкана составляет (540÷580) °С, с Толбачика – 310°С. На изображениях ферримагнитных зерен образца К17-9 в обратно рассеянных электронах были обнаружены структуры распада, характерные для высокотемпературного окисления.

Для определения палеонапряжённости геомагнитного поля использовался метод Телье-Кое [2]. Погрешность определения составляла порядка 8%. Величина палеонапряженности Hдр=56±3 мкТл при коэффициенте качества q=15, определенная по NRM образца с вулкана Толбачик, оказалась довольно близка к значению современного магнитного поля в районе этого вулкана по модели IGRF-12 (НIGRF=53 мкТл). Полученные величины древнего геомагнитного поля Hдр = (48÷58) мкТл по образцам К17-3, К17-6 и К17-10 свидетельствует о том, что они принадлежат историческим лавовым потокам, относящимся к извержениям, произошедшим не позже 1827 года по данным [3]. Палеонапряженность (Ндр = 55±3 мкТ), полученная по образцам К17-8 и К17-9, отобранным с отметки 2130 м, также в пределах погрешности равна современному полю НIGRF = 52 мкТл. Однако минеральный состав ферримагнитных зерен по данным микрозондового анализа довольно существенно отличается от магнитных зерен образцов К17-3 и К17-10. Это свидетельствует о том, что образцы К17-8 и К17-9 принадлежат другому лавовому потоку.  По данным палеовековых вариаций [4] было установлено, что эти образцы относятся к излиянию лавы, которое произошло около 4500 - 5000 лет назад. Эта оценка возраста образца К17-9 оказывается несколько выше данных Базановой Л.И. (3800 лет) [3].

Направления NRM ориентированных образцов с вулкана Авачинский (DNRM = - (13÷37)°, JNRM = 57÷78°) близки к направлению современного геомагнитного поля для района отбора (D = -6.5°, J = 65°).

Литература

- Day R., Fuller M., Schmidt V.A. Hysteresis properties of titanomagnetites: grain-size and compositional dependence // Physics of the Earth and Planetary Interiors. 1977. V. 13. P. 260–266.

- Coe R.S., Gromme C.S., Mankinen E.A. Geomagnetic paleointensitis from radiocarbon-dated lava fiows on Hawaii and the questions of the Pacific nondiple low. // J.Geophys. Res. 1978. V. 83. P. 1740

- Брайцева О.А., Базанова Л.И., Мелекесцев И.В., Сулержицкий Л.Д. Крупнейшие голоценовые извержения вулкана Авачинский на Камчатке (этап 7250-3700 14С лет назад) // Вулканология и сейсмология. 1998. № 1. С. 3−24.

- McElhinny, M.V., and Senanayake, W.E. (1982). Variations in the geomagnetic dipole 1: The past 50000 years. // Geomag. Geoelect., 34, 39-51.