Расчет электронной структуры графеновой наноленты с переходными металлами в приближении изолированной молекулы в пакете Mopak

Чернова Мария Александровна

Магистрант 1 курса

Волгоградский государственный университет,

Институт математики и информационных технологий,Волгоград,Россия

E–mail: masha-chernova-96@mail.ru

Двумерные (2D) материалы на основе графена [3] привлекают к себе все большее внимание исследователей из-за их сверхтонкой структуры и необычных свойств [4]. Особое место среди них занимают графеновые наноленты, которые могут использоваться при создании магнитных полупроводниковых устройств. Например, они  могут служить переносчиками спина [5] или могут быть использованы в качестве спинового затвора [6,7]. Однако приготовление устройств с сохранением магнитных полупроводниковых свойств требует низких значений температуры Кюри.

Цель данной работы:

- Квантово-химический расчет модели графеновой наноленты с размещением различных атомов переходных металлов на поверхности наноленты на равном удалении от ее краев.

- Оценка энергии адсорбции атома переходного металла с графеновым слоем в случае четного и нечетного числа электронов в атоме металла.

В работе рассматривалась модель графеновой наноленты типа «зигзаг» размером 5х5 ячеек. Атомы переходных металлов с четным (Сr, Fe, Ni, Ti) и нечетным (Co, Mn, Sc, V)  числом электронов размещались на поверхности графенового слоя в центре наноленты. Кантово-химическим полуэмпирическим методом PM7[2] было получено геометрическое и электронное строение модели графеновой наноленты в приближении изолированной молекулы в газовой фазе.

Таблица 1. Электронно-энергетические характеристики атомов переходных металлов, Ме. Заряд на атоме металла, qMe; число α и β электронов, nα, nβ; полная энергия,  E0; энергия верхней занятой молекулярной орбитали, ЕВЗМО; энергия нижней вакантной орбитали, ЕНВМО; энергия расщепления, ΔЕ = ЕНВМО - ЕВЗМО; потенциал ионизации, ПИ.

| Me | qMe | nα | nβ | E0, эВ | ЕВЗМО, эВ | ЕНВМО, эВ | ΔЕ, эВ | ПИ, эВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М=1 (четное число электронов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti | 0 | 2 | 2 | -76.09912 | -9.173 | -2.908 | 6.265 | 9.1725 |
| Cr | 0 | 3 | 3 | -260.39534 | -6.674 | 2.732 | 9.406 | 6.6739 |
| Fe | 0 | 4 | 4 | -390.66498 | -7.724 | -0.872 | 6.852 | 7.7239 |
| Ni | 0 | 5 | 5 | -373.23922 | -6.037 | -3.048 | 2.989 | 6.0369 |
| М=2 (нечетное число электронов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sc | 0 | 2 | 1 | -37.25729 | -5.230 | 0.410 | 5.640 | 5.2299 |
| V | 0 | 3 | 2 | -119.28543 | -6.767 | 0.943 | 7.710 | 6.7669 |
| Mn | 0 | 4 | 3 | -226.51898 | -12.281 | -5.800 | 6.481 | 12.281 |
| Co | 0 | 5 | 4 | -397.41855 | -8.462 | -4.183 | 4.279 | 8.4622 |

Таблица 2. Электронно-энергетические характеристики графеновой наноленты (5х5)  с адсорбированным атомом переходного металла, Ме. Заряд на атоме металла, qMe; положение атома металла относительно углеродов элементарной ячейки, П; расстояние от металла до поверхности графеновой наноленты, RMe-ГНЛ; полная энергия,  E0; энергия верхней занятой молекулярной орбитали, ЕВЗМО; энергия нижней вакантной орбитали, ЕНВМО; энергия расщепления, ΔЕ = ЕНВМО - ЕВЗМО; энергия адсорбции, Еадс.

| Me | qMe | П* | RMe-ГНЛ | E0, эВ | ЕВЗМО, эВ | ЕНВМО, эВ | ΔЕ, эВ | Еадс, эВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М=1 (четное число электронов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  | - | -13917.66 | -5.453 | -4.383 | 1.070 | - |
| Ti | -0.462 | Ц | 1.81 | -13996.14 | -5.739 | -4.161 | 1.578 | -2.38 |
| Cr | 0.516 | Ц | 1.68 | -14183.07 | -6.265 | -3.587 | 2.678 | -5.02 |
| Fe | 0.396 | 2У | 1.95 | -14311.46 | -5.427 | -4.324 | 1.103 | -3.14 |
| Ni | -0.529 | Ц | 1.58 | -14293.72 | -5.584 | -4.276 | 1.308 | -2.82 |
| М=2 (нечетное число электронов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sc | 0.691 | 1У | 2.40 | -13961.72 | -6.129 | -1.755 | 4.374 | -6.80 |
| V | 0.297 | Ц | 1.88 | -14042.83 | -6.348 | -2.771 | 3.577 | -5.88 |
| Mn | -1.000 | Ц | 4.22 | -14148.74 | -7.290 | -3.744 | 3.546 | -4.56 |
| Co | -0.191 | 1У | 1.96 | -14319.32 | -7.516 | -2.107 | 5.409 | -4.24 |

* Ц – «центр», атом переходного металла находится на равном удалении от всех шести атомов углерода; 2У – атом переходного металла находится в окресности двух атомов углерода; 1У – атом переходного металла находится напротив одного атома углерода.

На основе расчетов представленных в таблицах можно сделать вывод, что все рассмотренные атомы переходных металлов образуют прочную связь с графеновой нанолентой. Разность энергий нижней вакантной и верхней занятой орбиталей коррелирует с энергией адсорбции. Системы, включающие атомы Ti, Fe, Ni характеризуются низкими значениями Еадс и ΔЕ, то есть присоединение этих атомов слабо влияет на свойства нижней вакантной и верхней занятой молекулярных орбиталей графеновой наноленты.  Исследуемые энергетические характеристики варьируются в значительной степени от числа электронов в рассматриваемых металлах, что  позволяет сделать вывод о широком разнообразии свойств систем на основе графеновых нанолент с данными атомами переходных металлов.

Литература

1.Лебедев, Н.Г. Методы квантовой химии для исследования электронного строения молекул и кристаллов. Учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 1. Метод Хартри-Фока / Н.Г.Лебедев. - Волгоград: Издательство ВолГУ, 2010. - 116 с.

2.Лебедев, Н.Г. Методы квантовой химии для исследования электронного строения молекул и кристаллов. Учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 3.Теория функционала плотности / Н.Г.Лебедев. - Волгоград: Издательство ВолГУ, 2010. - 88 с.

3. Allen, V. C. Tung, R. B. Kaner, Honeycomb carbon: A review of graphene. Chem. Rev.2010.p.132-145.

4.Geim, K. S. Novoselov: The rise of graphene. Nat. Mater.2007.p.183-191.

5. Kim, Y. C. Choi, S. K. Min, Y. Cho, K. S. Kim, Application of quantum chemistry to

nanotechnology: electron and spin transport in molecular devices. Chem. Soc. Rev.2009.p.2319-2333.

6. Kim, K. S. Kim, Prediction of very large values of magnetoresistance in a graphene

nanoribbon device. Nat. Nanotechnol.2008.p.408-412.

7.Zeng, L. Shen, Y. Q. Cai, Z. D. Sha, Y. P. Feng, Perfect spin-filter and spin-valve in carbon atomic chains. Appl. Phys. Lett.2010.