Проблема бесконечного и конечного в исследованиях процессов намагничивания и перемагничивания ферромагнитных объектов.

Хисматулин А. Е.

Студент магистратуры

Тверской государственный университет, физико-технический факультет,

Тверь, Россия

E–mail:khismatulinalexeievgenjevich@mail.ru

При получении информации о магнитных свойствах ферромагнетиков, а также процессов намагничивания и перемагничивания используются, как правило, объекты конечной формы, нахождение которых в магнитном поле измерительных систем заставляет учитывать свойства присущие как самому объекту исследования, так и средству измерения как реальному техническому устройству. К ним относятся коэффициент размагничивания и собственное поле размагничивания объекта исследования, зависимость их от намагниченности в процессе вышеуказанных исследований, равномерность намагничивания объектов исследования при их перемагничивании, структуры построения магнитных цепей измерительного устройства и т.п.

В настоящей работе рассмотрены два аспекта, проявляющие себя при реализации индукционно-непрерывного метода в разомкнутой магнитной цепи. Это неизменность чувствительности индукционных преобразователей при изменении размеров объекта исследования и геометрии межполюсного пространства измерительного устройства (вибрационного магнитометра) и зависимость собственного поля размагничивания объекта исследования от его намагниченности.

Рис. 1.  Зависимость радиуса сферического образца Ni от его массы (а);

зависимости ЭДС от ширины МП для левой (1) и правой (2) пар измерительных катушек иих суперпозиция (3) для ширины межполюсного пространства 10 (б) и 30 (в) мм.

Масса сферы, мг

mm

ЭДС, мВ

Ширина МП, см

а

б

в

1

3

2

1

3

2

Радиус сферы, см

ЭДС, мВ

Ширина МП, см

В первом случае был сформирован алгоритм оценки соответствия ЭДС индукции, возникающей в индукционных преобразователях, магнитному моменту сферического объекта исследования при изменении ширины межполюсного пространства от 10 до 30 мм и массы последнего от 6 до 130 мг (диаметра сферы от 1 до 3 мм соответственно). Учитывалась нелинейность зависимости диаметра объекта исследования от его массы (рис. 1 а). При этом использованы зависимости ЭДС индукции от расстояния между индукционным преобразователем и объектом исследования для выбранной ширины межполюсного пространства электромагнита (рис. 1 б, в)

Установлено, что вклад от нелинейности зависимости радиуса сферического образца от его массы не вносит заметного вклада в измеренное значение магнитного момента единицы массы (удельной намагниченности) объекта исследования. Основные трудности в получении интересующей нас информации представляют не только изменение диаметра объекта исследования, но и изменение ширины межполюсного пространства источника магнитного поля. Изменение этих параметров в рассматриваемых пределах, как правило, приводит к отклонению измеренных значений магнитного параметра от 13,7 до 4,7% соответственно. Изменение диаметра исследуемого объекта от 2 до 3 мм отклонению измеренных значений от 8,5 до 1,5%. Это связано с тем, что постоянство чувствительности четырехобмоточных индукционных преобразователей вибрационного магнитометра некорректируемо и задается шириной межполюсного пространства электромагнита.

3

Рис. 2.  Кривые намагничивания для тонкого диска (1), сферы (2) и призмы (3) из никеля (а); зависимости собственного поля размагничивания от намагниченности для никелевых сферы (1,2) и призмы (3,4) соответственно

а

б

1

2

1

3

2

4I, кГс

HO, пр.ед.

4I, кГс

H, кЭ

4

Зависимость собственного поля размагничивания объекта исследования от его намагниченности (рис. 2 б) с одной стороны позволяет перейти от магнитных свойств объекта исследования к аналогичным характеристикам материала. При анализе особенностей поведения ферромагнитного материала или объекта исследования, изготовленного из него, в магнитном поле при его намагничивании и перемагничивании рассматривались магнитная проницаемость вещества  и тела [1, 2] соответственно.

Коэффициент размагничивания объекта исследования определяет форму кривой намагничивания (рис. 2 а (1-3)) или размагничивания. От его величины также зависит и значение магнитной проницаемости тела, отношения В/Не, ее зависимости от формы объекта исследования и величины перемагничивающего поля (намагниченности или индукции). Использование характеристики вещества и тела (объекта исследования) позволяет проанализировать и спрогнозировать реальные изменения магнитных свойств объекта исследования в процессе намагничивания постоянным магнитным полем. На рис. 2 б (1, 2 и 3, 4) показаны зависимости собственного поля размагничивания от намагниченности для никелевых сферы диаметром 3 мм и призмы 2,54,50,5 мм, намагничиваемой вдоль короткого ребра (1 и 3 получены из кривых намагничивания, 2 и 4 рассчитаны и использованием зависимостей (4I) и (4I)).

Литература

- Аркадьев В.К., Магнитные коэффициенты формы, вещества и тела // Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел. – 1914. – С. 22 – 42

- А.Г. Пастушенков, А.Ю. Карпенков. Магнитное изображение или кажущееся изменение измеряемой величины в магнитных цепях с изменяющейся геометрией межполюсного пространства. УДК 621.318.12