ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ В ГРАФЕНЕ НА МЕДНОЙ ПОДЛОЖКЕ

Миннебаев Д.К.1, Евсеев А.П.1, Мерзук Б.1, Завильгельский А.Д., Шемухин А.А.2

1студент,2кандидат физ.-мат. наук; старший научный сотрудник.

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына.

E-mail: MinnebaevDK@gmail.com

Идеальный графен представляет собой двумерную аллотропную модификацию углерода, состоящую из ковалентно связанных атомов толщиной в один слой с sp2 гибридизацией и имеющую гексагональную кристаллическую структуру.

Дефекты в графене влияют на его характеристики - такие как электропроводность и механическая прочность [1]. Необыкновенные свойства графена чрезвычайно чувствительны к дефектам, и некоторые из этих свойств можно наблюдать только при низкой концентрации дефектов [2].

Для изучения дефектов, нами были получены образцы графена выращенные методом химического осаждения из газовой фазы (CVD) [3] на медной фольге типа «М2» толщиной 50 мкм. Подготовка фольги для CVD роста графена включала следующие этапы: удаление остатков примесей с поверхности, промывание в дистиллированной воде, ультразвуковая очистка сначала в ацетоне, затем в изопропиловом спирте и электрохимическая полировка фольги с последующей очисткой, затем подготовленная подложка была помещена в CVD-реакторе GROW-2S TECH LCC. Внутри реактора располагается кварцевая трубка с внутренним диаметром 4 см и длиной около 100 см, медные фольги были расположены на кварцевом стенде. Сразу после выращивания графена, реактор равномерно охлаждался до 700 °С в течение 30–40 мин.

С помощью сканирующего электронного микроскопа была изучена микроструктура выращенного графена на меди, которая показала, что графен представлен изолированными островками площадью не менее чем 2 µm2.

Полученные образцы облучались ионами Ar+, He+ с энергией 100 keV. Доза облучения составила 1012 и 1013 ион/см2 для Ar+ и от 1013 до 1016 ион/см2 для He+. Для Не+ облучение также проводили при непосредственном нагреве образца до 300 °С и 400 °С с дозами облучения 1014 и 1015 ион/см2. Температура контролировалась калиброванной термопарой. Во всех экспериментах угол падения пучка составлял 7°. Плотность тока ионного пучка составляла 100 нА/см2. Равномерность пучка в области облучения поддерживалась с помощью высокочастотного XY-сканера.

Образцы были исследованы методом спектроскопии комбинационного рассеяния света как наиболее подходящий метод в наших экспериментах [4], по соотношению интенсивностей пиков, полученных с помощью данного метода, были получены данные о дефектообразовании. Все спектры были получены при комнатной температуре с помощью синего лазер 473 нм, мощность лазе была выбрана в соответствии с работой [5], чтобы не вносить изменений в исследуемый образец и не превышала 0,25 мВт.

Проведенные исследования показали, что образование дефектов происходит в три этапа: вначале происходит накопление дефектов в исходном графене, происходит резкое увеличение дефектов, вызванных облучением, вплоть до полного разрушения структуры графена.

Эксперименты по изучению влияния температуры образца при облучении ионами He+ показали, что температурный режим предотвращает разрушение структуры графена.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-72-00149)

Литература

- Yilun Liu, Bo Xie, Zhong Zhang, Quanshui Zheng, Xu. Zhiping, Mechanical prop- erties of graphene papers, J. Mech. Phys. Solids 60 (I4) (2012) 591–605, https:// doi.org/10.1016/j.jmps.2012.01.002.

- Florian Banhart, Jani Kotakoski, Arkady V. Krasheninnikov, Structural defects in graphene, ACS Nano 5 (1) (2011) 26–41, https://doi.org/10.1021/nn102598m.

- Xuesong Li, Weiwei Cai, A. Jinho, et al., Large-area synthesis of high-quality and uniform graphene films on copper foils, Science 324 (2009), https://doi.org/10. 1126/science.1171245 593205.

- E.M. Elsehly, N.G. Chechenin, A.V. Makunin, A.A. Shemukhin, H.A. Motaweh, He ion irradiation effects on multi walled carbon nanotubes structure, Eur. Phys. J. D 71 (2017) 79, https://doi.org/10.1140/epjd/e2017-70658-0.

- C.-T. Pan, J.A. Hinks, Q.M. Ramasse, G. Greaves, U. Bangert, S.E. Donnelly,
S.J. Haigh, In-situ observation and atomic resolution imaging of the ion irradiation induced amorphisation of grapheme, Sci. Rep. 4 (2014) 6334, https://doi.org/10. 1038/srep06334.