ЛОКАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ АТОМОВ ЖЕЛЕЗА В LiFe0.9Zn0.1PO4 НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ДЕЛИТИРОАНИЯ

Ковалькова М.В., Востров Н.И., Ярославцев С.А.

Студентка

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: mariefourier27@gmail.com

Материалы на основе литиевых фосфатов железа являются одними из наиболее перспективных для использования в качестве катодного материала для литий-ионных аккумуляторов и имеют большое преимущество перед другими аналогами из-за химической устойчивости, относительно низкой стоимости и экологичности. Этот материал позволяет также, получить высокую емкость и напряжение аккумулятора, что немаловажно. Настоящая работа посвящена исследованию литиевого фосфата железа, допированного атомами цинка – LixFe0.9Zn0.1PO4, подвергнутого процессу электрохимической зарядки.

Основная цель работы – изучить влияние допирования атомами цинка на процесс делитирования. Образцы с разной степенью делитирования (х ≈ 0.8, 0.7, 0.5, 0.4, 0.2) исследовались методами мессбауэровской спектроскопии с привлечением рентгенофазового анализа. Получены мессбауэровские спектры всех исследуемых образцов при температурах выше (295 К) и ниже (5.5 К) температур магнитного упорядочения. Обработка спектров проводилась с использованием программы SpectrRelax [1] методами модельной расшифровки и восстановления распределения сверхтонких параметров спектра.

При электрохимической зарядке происходит изъятие ионов лития из структуры – делитирование. Вследствие этого содержание фазы, соответствующей катионам Fe2+, уменьшается, а катионам Fe3+ возрастает. Эти данные находятся в согласии с результатами, полученными методами мессбауэровской спектроскопии. В результате обработки спектров не обнаружено железосодержащих примесей, что свидетельствует о чистоте исследуемых материалов. Допирование образца атомами цинка приводит к появлению нового локального состояния трехвалентных атомов железа, которого не наблюдается в незамещенных литиевых фосфатах железа. Это связано с появлением в ближайшем катионном окружении катионов Fe3+ помимо трехвалентных атомов железа атомов цинка, что приводит к изменению сверхтонких параметров мессбауэровского спектра. Кроме того, установлено, что в исследуемой структуре атомы допанта распределены по позициям атомов железа неслучайным образом. Обнаружен также вклад в экспериментальный спектр от двухвалентных атомов железа, находящихся на границе раздела фаз со структурами LiFePO4 и FePO4. Помимо этого, при обработке спектров исходного образца обнаружен вклад от парциального спектра релаксационного типа, соответствующего катионам Fe3+, что свидетельствует о наличии в образце наноразмерных областей, содержащих преимущественно катионы Fe3+. Таким образом, можно сделать вывод, что допирование атомами цинка приводит к значительным изменениям процесса делитирования.

Литература

1. Matsnev M.E., Rusakov V.S. SpectrRelax: an application for Mössbauer spectra modeling and fitting // AIP Conference Proceedings. – AIP, 2012. Т. 1489. №. 1. С. 178-185.