Рентгеноструктурные исследования диффузионных фильтров-мембран

Колесников Владимир Владимирович

Студент второго курса магистратуры

МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

kolimir@gmail.com

В последние годы водород высокой степени чистоты становится всё более и более востребованным. Он находит применение в различных отраслях промышленности, особенно в пищевой и фармацевтической. Основным и самым эффективным способом получения высокочистого водорода является пропускание водородсодержащих газовых смесей сквозь диффузионные фильтр-мембраны, как правило, представляющие из себя фольги из сплавов на основе палладия. Особенности субструктуры, а также внутренние процессы  происходящие под воздействием проходящего водорода могут значительным образом  влиять на физические характеристики материалов, приводящие к значительным изменениям свойств пропускания материала, или даже к его разрушению. В связи с этим происходит постоянный поиск и исследования новых фольг различного состава, с целью нахождения более дешёвых и более устойчивых альтернатив.

В настоящей работе проведено рентгеноструктурное исследование фольги твёрдого раствора Pd-Pb до после гидрирования. Предположительный состав фольги 8масс.% Pb [1]. Рентгеновский эксперимент выполнен на оборудовании станции «Структурное материаловедение» в Курчатовском научно исследовательском центре [2, 3]. Анализ дифрактограммы показал, что структуре твёрдого раствора в состоянии до и после гидрирования отвечает гранецентрированная кубическая элементарная ячейка (Fm3m). Дилатация решётки составляет 27%, что является причиной сильных микронапряжений. Были расчитаны параметры решеткок, определены эффектифные размеры областей когерентного рассеяния, а так же микронапряжения. Был проведён качественный и количественный фазовый анализ и установлен фазовый состав образца. Было обнаружено наличие в образце двух фаз с содержанием свинца 2ат.% и 4ат.%. Также был проведён сравнительный анализ результатов для образца до и после гидрирования, для изучения влияния прошедшего водорода.

Литература

- С.В. Горбунов, С.В. Канныкин, Т.Н. Пенкина, Н.Р. Рошан, Е.М. Чистов, Г.С. Бурханов Сплавы палладия со свинцом для очистки и выделения водорода из водородсодержащих газовых смесей // Металлы. №1 2017 С. 63—69

- В,М, Иевлев, Г.С. Бурханов, А.А. Максименко, Е.К. Белоногов, А.И. Донцов, Н.Р. Рошан Структура и свойства конденсированной фольги мембранного сплава Pd-In-Ru // Конденсированные среды и межфазные границы, Том 15, № 2, С. 121—127

- О.В. Акимова, В.В. Колесников Кинетика изменений структурного состояния диффузионных фильтроы в процессе длительного отдыха после гидрогенизации // ЖивКоМ/SSMS-2018, ИМАШ РАН, Москва, Россия, 4—6 декабря 2018 г.