Новые цвиттер-ионные сорбенты для гидрофильной хроматографии с различной структурой спейсера

Коваленко И.В.

Студент 5-го курса

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: iljakov@yandex.ru

На сегодняшний день гидрофильная хроматография становится все более популярным и широко используемым видом хроматографии, который решает аналитические задачи разделения и определения полярных соединений благодаря ряду преимуществ по сравнению с обращенно-фазовой хроматографией (ОФ ВЭЖХ). Высокая селективность обеспечивается использованием в ГИХ полярных сорбентов, типичных для нормально-фазовой хроматографии, и подвижных фаз, применяемых в ОФ ВЭЖХ.

Среди существующих типов полярных неподвижных фаз цвиттер-ионные считаются практически универсальными обеспечивающими высокую селективность разделения для многих классов веществ благодаря хорошему удерживанию приповерхностного водного слоя, необходимого для гидрофильного разделения, и регулируемым электростатическим взаимодействиям аналитов с цвиттер-ионным функциональным слоем сорбента. Значительное влияние на свойства материала оказывает структура спейсера в составе неподвижной фазы, а также распределение заряда в привитом слое, поэтому синтез и изучение свойств таких неподвижных фаз является актуальной научной задачей.

В ходе работы получены гидрофильные цвиттер-ионные сорбенты на основе силикагеля с 1,4-бутандиолдиглицидиловым эфиром и 3-глицидоксипропилтриэтоксисиланом в качестве спейсеров, модифицированные таурином и N,N-диметилтаурином. Хроматографические характеристики сорбентов оценивали с использованием модельных смесей водорастворимых витаминов, сахаров, аминокислот. Проведены тесты Танака для гидрофильных фаз, позволившие оценить и сравнить их кислотно-основные свойства, показатели гидроксильной, метиленовой, ионообменной и других типов селективности.

Изменение структуры спейсера и кватернизация атома азота таурина в поверхностном функциональном слое сорбента привели к уменьшению факторов удерживания сахаров, увеличению эффективности и проявлению аномеров на хроматограммах.

Полученные сорбенты продемонстрировали хорошую селективность, высокую эффективность (до 47000 тт/м) и экспресcность разделения углеводов (рибоза, ксилоза, фруктоза, глюкоза, сахароза, лактоза): время анализа на колонке размерами 100×3 мм с сорбентом, модифицированным N,N-диметилтаурином, составило менее 12 минут в режиме изократического элюирования подвижной фазой состава 10:90 об.% вода: ацетонитрил с рефрактометрическим детектированием.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 18-33-20146.