Модификация МАЛДИ-мишени металл-афинными сорбентами в ходе электрораспыления в нормальных условиях.

Сергиенко А.Д.,1 Кельииева О.А.2,3

Студент 4 курса бакалавриата

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

2 Институт аналитического приборостроения РАН, Санкт-Петербург, Россия

3Институт токсикологии ФМБА России, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: nastya.sergi211298@gmail.com

Анализ биологических веществ требует использования высокочувствительных аналитических методов. Часто не только низкая концентрация аналита, но и малое количество образца, доступное для анализа, является ограничивающим фактором. МАЛДИ-масс-спектрометрия показывает выдающуюся чувствительность, однако, возможности метода упираются в трудности с его объединением с процессом подготовки пробы.

На сегодняшний день предложены несколько подходов к созданию «лаборатории на мишени», которые включают в себя и модификацию мишени различными структурами, позволяющими проводить пробоподготовку образца перед анализом и удалять примеси. В первую очередь сюда относят аффинное концентрирование аналитов для целей фосфопротеомики и аддуктомики.

Способы модификации поверхности весьма разнообразны, а в основу активной поверхности могут входить и сорбенты для металл-аффинной хроматографии (МАХ).

В нашей работе предложен метод модифицирования поверхности МАЛДИ-мишени металл-аффинными сорбентами на основе оксидов металлов в ходе бескапельного электрораспыления при атмосферном давлении в нормальных условиях. Способ не требует применения высоких температур и полимеров.

Суспензия сорбента в растворе для электрораспыления (50% водный раствор ацетонитрила с добавкой муравьиной кислоты до 0,1%) поступает через металлический капилляр, к которому подается напряжение от 4000 до 4800 В. Напротив торца капилляра в качестве противоэлектрода расположена МАЛДИ-мишень. В ходе электрораспыления коллоидного раствора образуется конус жидкости, из вершины мениска которого происходит полевая десорбция заряженных наночастиц.

Таким способом на МАЛДИ мишени были сформированы пятна металл-аффинных сорбентов на основе оксида меди (II) и оксида никеля. Полученные пятна представляют собой достаточно тонкий слой частиц, устойчивый к механическому воздействию и растворителям, используемым для МАХ.

На МАЛДИ мишени, модифицированной сорбентами, провели пробоподготовку образца гидролизата глобина человека, содержащего аддукты метаболита диклофенака. На пятно сорбента наносили 3 мкл буфера для сорбции (0,1% водный раствор ТФУ), в нее добавляли 1 мкл образца гидролизата, выдерживали 20 минут. После каплю удаляли и промывали пятно буфером для сорбции. Затем на пятно сорбента нанесли 5 мкл раствора 70% водного ацетонитрила и 1 мкл МАЛДИ матрицы (α-циано-4-гидроксикоричная кислота). После высыхания мишень помещали в масс-спектрометр и с пятна сорбента записывали масс-спектр. После металл-аффинного анализа в спектрах детектируются и идентифицируются сигналы, соответствующие аддуктам пептидов глобина человека с метаболитом диклофенака. При этом при удалении супернатанта и на стадии отмывки поверхности пятна сорбента происходит удаление примесей и нецелевых соединений, достигается эффект концентрирования и повышения чувствительности детекции.

Таким образом, с использованием метода электрораспыления была проведена модификация поверхности мишени для МАЛДИ-масс-спектрометрии сорбентами на основе оксидов меди и никеля, на пятнах сорбентов была проведена металл-аффинная экстракция аддукта метаболита диклофенака с глобином человека.