Исследование влияние высокого давления на механохимический способ проведения прямого синтеза алкоксисиланов

Крижановский И.Н., Темников М.Н., Анисимов А.А., Музафаров А.М.

Инженер-исследователь, бакалавр

Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова

Российской академии наук (ИНЭОС РАН), Москва, Россия

ilya.krizhanovskiy@mail.ru

Прямой синтез органохлорсиланов известен с начала 1940-ых годов. Его открытие сделало возможным широкое применение силиконов в самых разных областях. Однако в настоящее время, существует запрос на постепенное вытеснение технологий, использующих большие количества хлорорганических прекурсоров. Их стремятся заменить на более экологически чистые и безопасные с точки зрения широкомасштабного производства. Наиболее вероятной заменой органохлорсиланам являются органоалкоксисиланы [1].

О проведении прямого синтеза алкоксисиланов в вибрационной мельнице ранее уже сообщалось [2]. В той работе процесс вели без давления, спирт пропускали через вибрационную мельницу в проточном режиме. Основное достижение такого подхода – сокращение количества стадий подготовки реагентов к синтезу с 4 до 1й (рис. 1):

Рис. 1: Стадии подготовки реагентов к прямому синтезу алкоксисиланов

В данной работе мы представляем развитие механохимического подхода к прямому синтезу алкоксисиланов. Показано, что сочетание механоактивации и высокого давления положительно сказывается на конверсии кремния, спирта и скорости процесса прямого синтеза. Исследовано влияние таких параметров как температура, давление, тип мелющих тел и пр.

[1] Музафаров А.М. Бесхлорная химия силиконов – дорога в будущее. М. 2018.

[2] Temnikov M.N. Mechanochemistry – a new powerful green approach to the direct synthesis of alkoxysilanes // Green Chemistry. V. 18. № 7. 2016. P. 1962-1969.