Многофункциональные композитные наноструктуры на основе золотых наностержней с органокремнеземной оболочкой

Салаватов Н.А.

м.н.с, аспирант 2-го год обучения

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН,

119071, Москва, Ленинский проспект, 31

E–mail:gop--nick@yandex.ru

Многофункциональные композитные наноструктуры представляют существенный интерес из-за возможности создания новых  устройств и материалов для фотокатализа, сенсорики, рамановской спектроскопии [1], а также для оптической диагностики и терапии опухолей. Поэтому получение таких наноструктур является весьма актуальной задачей. В частности, речь идет о композитных наночастицах (КНЧ) с золотым анизотропным ядром и кремнеземной оболочкой, которая играет роль «носителя» для молекул красителей, лекарственных средств и др.

Чтобы обеспечить встраивание таких соединений в инертную кремнеземную оболочку, ее необходимо предварительно функционализировать. Это является довольно трудной задачей.

Мы предлагаем другой подход к созданию многофункциональных КНЧ. Он основан на том, чтобы использовать для получения оболочки функционализованный прекурсор – γ-меркаптопропилтриметоксисилана (МПТМС), тем самым пропадает необходимость к предварительной модификации поверхности. В качестве ядер были выбраны золотые наностержни.

Основные преимущества этого подхода заключаются в следующем.

Во-первых, по условиям формирования (с учетом природы прекурсора) такая оболочка должна быть намного более пористой по сравнению с получаемой классическим способом. Кроме того, присутствие в ее составе реакционноспособных тиольных групп должно способствовать взаимодействию с ионами и атомами металлов, а также с целым рядом функциональных соединений.

Данная работа посвящена оценке перспектив создания многофункциональных наноструктур, представляющих интерес применительно к тераностике опухолей, путем загрузки в органокремнеземную оболочку КНЧ тех или иных целевых соединений (ионов металлов, лекарственных препаратов, красителей и др.).

Получены количественные данные, характеризующие протекание процессов сорбции и десорбции указанных целевых соединений. На примере молекул красителя показано, что встраивание целевого соединения в оболочку КНЧ можно осуществлять и на стадии ее синтеза.

Проанализированы оптические свойства КНЧ с загруженным в оболочку красителем.

Продемонстрирована возможность трансформации тиольных групп оболочки в нитрозогруппы, что весьма существенно как с точки зрения использования таких КНЧ для доставки NO в опухоль, так и дальнейшей их функционализации.

Автор выражает благодарность за помощь в работе Дементьевой О.В., Зайцевой А.В., Карцевой М.Е., Шишмаковой  Е.М. и Рудому В.М.

Литература

1. Jia H., Qiu L., Wang J. A robust site-specific Au@SiO2@AgPt nanorod/nanodots superstructure for in situ SERS monitoring of catalytic reactions // RSC Adv., 2015. V. 5. P. 40316.