Экспериментальная установка и методика для прямого измерения численной концентрации наночастиц в жидких средах. Примеры измерений образцов наночастиц различной природы и размера.

Седенков П.Н. 1

Студент, 4 курс бакалавриата

1Московский педагогический государственный университет.

Москва, Россия

E–mail: pavel.sedenkov@yandex.ru

В докладе приводится описание разработанного прототипа прибора для измерения концентрации наночастиц в жидких средах и результаты измерений на данном приборе серии образцов наночастиц различной природы и размера.

В данном приборе для прямого измерения концентрации наночастиц в жидкости использована оптическая схема ультрамикроскопа. Можно сказать, что ультрамикроскоп – это обычный оптический микроскоп со специальным методом освещения образца. Метод освещения в ультрамикроскопе, по своему принципу, схож с темнопольным методом освещения. В ультрамикроскоп, благодаря боковому освещению образца мощным направленным источником света (лазером), можно наблюдать рассеяние от отдельных частиц, находящихся в исследуемой жидкости. Сами наночастицы при этом не видны, ограничений, связанных с дифракционным пределом, здесь нет. Наличие цифровой камеры и специального программного обеспечения позволяют проанализировать в автоматическом режиме большой объем информации (цифровой видеосигнал с камеры) и измерить концентрацию наночастиц в исследуемом образце с хорошей точностью благодаря усреднению измеряемой величины на большом времени наблюдения.

Работа выполняется в рамках гранта Фонда содействия инновациям СТАРТ-1 (С1-65401)