Жидкостная экстракция металлов платиновой группы экстрагентом на основе амида тиодигликолиевой кислоты

Студент, 2 курс бакалавриата

Лопатин Д.А. 1, Борисова Н.Е. 2, Сафиулина А.М. 3

1Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева, химический факультет, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

3ВНИИМ А.А. Бочвара, Москва, Россия

E-mail: mailtolopatin@gmail.com

Извлечение металлов платиновой группы (МПГ) из различных видов отходов важная задача, поскольку предполагает повторное использование этих металлов в промышленности. Наиболее перспективным методом для этой цели является экстракция. При выборе органического лиганда для эффективного извлечения МПГ из раствора, основывались на относительной прочности комплексов платиноидов с различными экстрагентами, имеющими «донорные» атомы «N» и «S». Для исследования был выбран экстрагент N,N,N’,N’-тетраоктилтиодигликольамид (S-ТОДГА), как содержащий мягкий донорный центр для координации металла. Целью данной работы является синтез и исследование экстракционных свойств S-ТОДГА по отношению к МПГ. Синтез был осуществлен в две стадии согласно рисунку 1.

Рис.1. Схема синтеза экстрагента S-ТОДГА

Экстракционные свойства S-ТОДГА были изучены в ионной жидкости 1-бутил-3-метилимизадолий бис(трифторметилсульфанил)имиде ([BuMeIm](CF3SO2)2N). Контроль распределения элементов при экстракции осуществляли масс-спектрометрическим методом с индуктивно связанной плазмой. Масс-спектрометр Agilent 7700. Степени извлечения некоторых важных МПГ и сопутствующих примесных элементов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Степени извлечения элементов при экстракции 0,2 моль/л раствором S-ТОДГА в [BuMeIm](CF3SO2)2N.

| Pd | Ru | Rh | Pt | Ag | Ce | Cr | Fe | Mo | U | Zr | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99,7 | 21,6 | 1.0 | 25,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,3 | 0 | 93,9 | 48.0 |

Из данных таблицы 1 видно, что S-ТОДГА обладает высокой способностью к извлечению палладия, при этом извлекается достаточное количество рутения и платины. Также можно отметить высокую степень извлечения молибдена, циркония и ртути. Таким образом, экстрагент S-ТОДГА может рассматриваться для извлечения МПГ из растворов не содержащих молибдена и циркония. Высокая экстракционная способность S-ТОДГА по отношению к молибдену при одновременно нулевом извлечении урана и алюминия позволяет предположить использование данного экстрагента для выделения 99Mo из облученных U/Al мишеней.