Топология молекулярных кристаллов и структурные классы по П.М. Зоркому

Банару Д.А.

М.н.с.

Институт геохимии и аналитической химии имени В.И.Вернадского, Москва, Россия

E–mail: daria.a.banaru@gmail.com

Концепция структурного класса (СК) была придумана П.М. Зорким в 60-х гг. прошлого века. Польза этой концепции обосновывалась тем, что широко используемое в то время понятие структурного типа удобно для описания многих неорганических кристаллов, но совершенно не удобно и не информативно для органических кристаллов. СК можно считать топологической репрезентацией кристалла, причем значение термина "топологический" здесь не совпадает, но довольно близко к своему математическому значению, потому что СК пренебрегает такими численными характеристиками кристалла, как координаты атомов и параметры элементарной ячейки [1]. Среди СК гомомолекулярных кристаллов самыми распространенными являются шесть так называемых "супергигантов", в общей сложности на них приходится более чем 2/3 структур. Среди рацематов, а также среди всех структур, существенно преобладает СК P21/c, Z = 4(1), называемый  также "слоном", а среди хиральных кристаллов преобладает СК P212121, Z = 4(1), называемый также "китом" [1].

Пусть в моносистемном молекулярном кристалле центр масс каждой молекулы соединен ребрами с центрами масс n молекул, имеет с ними общие грани полиэдра Вороного-Дирихле (ПВД) с телесными углами Ω1 ≥ Ω2 ≥ Ω3 ≥ … ≥ Ωn (неравенство нестрогое: одному номеру отвечает ровно одна молекула), ребра образуют сеть, а Ωкрит – телесный угол для критического контакта. Тогда порядковый номер k, при котором Ωk = Ωкрит, называется критическим геометрическим координационным числом (КГКЧ). Если в молекулярном кристалле выделена сеть контактов, задающая его топологический тип, то сеть, которая получается из исходной путем удаления ребер, отвечающим Ω < Ωкрит, называется критической сетью, а ее топологический тип называется критическим [2]. В докладе обсуждаются критические сети 1754 кристаллических углеводородов, относящихся к "супергигантам". Проведен анализ координационных чисел и топологии критических сетей, выявлены преобладающие топологические типы (dia, pcu, hex, bnn и др.). Установлено, что в 95% случаев критическая сеть весьма экономична и содержит n + Δ (Δ = 0–2) симметрически независимых контактов, где n – их минимально допустимое число. "Алмазная" сеть dia является безусловным лидером как по абсолютному числу структур, так и в % для данного КГКЧ (98%). При КГКЧ = 4 найдено лишь три разные сети (dia, cds и dmp), и у всех Δ = 0. При КГКЧ = 5 сетей c Δ = 0 уже пять (bnn, sqp, nov, noz и loh), при КГКЧ = 6 две (pcu и acs), при КГКЧ = 8 всего одна (bcu). Таким образом, наиболее экономичные сети представлены 11 разными топологиями, на которые приходится в общей сложности 38% структур, из них большая часть (22%) – минимальные сети (dia, cds, pcu). В работе использовались структурные данные Кембриджского банка [3] и программный пакет ToposPro [4].

Литература

1. Zorky P.M. Symmetry, pseudosymmetry and hypersymmetry of organic crystals // J. Mol. Struct. 1996. V. 374. P. 9–28.

2. Банару А.М., Банару Д.А. Структурные классы по П.М. Зоркому и критическая топология молекулярных кристаллов // Ж. структ. химии. 2020. Т. 61. С. 1567–1585.

3. The Cambridge Structural Database, ver. 5.39, CCDC, UK.

4. ToposPro, ver. 5.4.0.3, topospro.com