Получение концентрата РЗЭ из отработанного катализатора крекинга нефти

Лосева Е.А.,1Борисов В.А.,1Богданова А.О.,2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Омский государственный технический университет,

Омск, Россия

2Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,

Омск, Россия

E–mail: elloseva98@mail.ru

В последние несколько лет резко вырос интерес к редкоземельным металлам. Это связано c изменением конъюнктуры рынка и развитием технологий, определяющих рост спроса на металлы и их сплавы, обладающие уникальными технологическими свойствами. Содержание РЗЭ в рудах редко превышает 1,2 %, и этот ресурс не возобновляем [1]. Поэтому в настоящее время является актуальным поиск альтернативных источников РЗЭ. Одним из таких источников является отработанный катализатор крекинга нефти (ОКК) [2]. В отработанном катализаторе марки «Авангард», производимом на Омском НПЗ, суммарно содержится примерно 1 % оксидов La и Ce, что сопоставимо с их содержанием в промышленно перерабатываемых рудах. Существует несколько лабораторных методов извлечения РЗЭ из ОКК [3]. Для вскрытия катализатора была использована технология, аналогичная технологии комплексной переработки золошлаковых отходов ТЭЦ для выделения ценных продуктов. Основным преимуществом данной технологии является то, что кремний уходит из катализатора в одну стадию без дополнительного воздействия других реагентов [4]. В данной работе по методу полного факторного эксперимента (ПФЭ) 24 [5], с использованием в качестве вскрывающих агентов серной кислоты и фторида аммония, из ОКК выделяли концентрат РЗЭ. По результатам ПФЭ 24 были определены оптимальные параметры разложения ОКК: избыток H2SO4 – 1,3; продолжительность эксперимента – 40 минут. Влияние избытка NH4F и изменения температуры на результат не выявлено. Физико-химическими методами анализа (ИК-спектроскопия, РФА, СЭМ, АЭС-ИСП) были определены – элементный и фазовый составы концентрата. Выяснили, что основными фазами концентрата являются топаз, оксид кремния и фторид церия. В результате концентрация редкоземельных элементов в полученном концентрате увеличивается в несколько раз по сравнению с исходным отработанным катализатором. Так же были выделены и охарактеризованы чистые Al2O3 и SiO2.

Литература

1.Постолатьева А.А.Редкоземельные месторождения – особенности, сложности и перспективы//Золото и технологии. 2013, №1. С. 32-36.

2.Мановян А.К. Технология переработки природных энергоносителей. М.: Колос. 2004.

3.https://findpatent.ru/patent/247/2473385.html (Способ приготовления микросферического катализатора для крекинга нефтяных фракций).

4. https://findpatent.ru/patent/250/2502568.html (Способ комплексной переработки золы от сжигания углей)

5. Montgomery D. Design and analysis of experiments, Wiley, 2012.