Применение новых соединений для твердофазного экстракционного извлечения редкоземельных элементов из растворов переработки апатитового концентрата

Сергеев В.В., Михеева В.Ю.

Доцент кафедры физической химии

Санкт-Петербургский горный университет,

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: sergeev.spmi@yandex.ru

Общеизвестными факторами, осложняющими проведение жидкостной экстракции, является использование органических растворителей, являющихся легковоспламеняющимися, летучими и токсичными. К нежелательным побочным эффектам гетерогенного процесса можно отнести и образование межфазной эмульсии.

В качестве твердофазных экстрагентов (ТВЭКСов) использовали Д2ЭГФК (ди-2 (Этилгексил) фосфорную кислоту); ТОДГА (N, N, N, N-тетра-n-октилдигликоламид); моно-ТОДГА (N, N, N, N-тетра-n-октилдигликоламид монозамещенный) и 1-бутил-3-метилимидазолий бис[(трифторметил)сульфонил]имид в качестве ионной жидкости (ИЖ) производства ООО “Сорбент технологии”.

Кислые фосфорорганические экстрагенты, в частности Д2ЭГФК, обладают наилучшей селективностью к тяжелым РЗЭ. Для извлечения средней и легкой группы РЗЭ из технологических использованы гликольамидные экстрагенты как отдельно, так и с добавлением ионной жидкости. Сравнительная харатеристика используемых экстрагентов при извлечении РЗЭ из экстракционной фосфорной кислоты, полученной при выщелачивании апатита серной кислотой, представлена в таблице.

Таблица - Сравнительная характеристика используемых ТВЭКСов

| Показатель | ТОДГА | МТОДГА | ТОДГА+ИЖ | МТОДГА+ИЖ | ТОДГА+ИЖ +МТОДГА | Д2ЭГФК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение Ce | <0,1 | <0,1 | 7,6 | 16,2 | 6,9 | <0,1 |
| Распределение Y | 4,7 | 0,8 | 10,9 | 52,6 | 1,3 | 19,6 |

В результате исследования разработан алгоритм моделирования экстракционно-хроматографических процессов с использованием активных полидентатных экстрагентов на твердом полимерном носителе в присутствии ионных жидкостей в виде поли(двух)фазных химических реакций с приложением закона действующих масс, результатом которого является определение термодинамических параметров межфазных процессов применительно к технологическим объектам со сложным химическим и вещественным составом.

Определены основные технологические характеристики и режимы: проведены теоретические исследования, включающие выбор и обоснование селективной твердофазной экстракционной системы и экологически безопасного растворителя для извлечения РЗЭ из технологических растворов переработки апатитового концентрата; оптимальные параметры извлечения, разделения и концентрирования РЗЭ

Работа выполнена в рамках проекта № 19-19-00377 "Технологические основы извлечения и отбора стратегически важных редкоземельных элементов из апатитовой продукции” от 22 апреля 2019 года, поддержанного Российским научным фондом в конкурсе 2019 года "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых исследований отдельными научными группами"