Цинк-нитрат-фосфатный концентрат для фосфатирования поверхности углеродистых сталей

Фузайлова Ф.Н.,1 Гуро В.П.,1 Ибрагимова М.А.,1 Дадаходжаев А.Т.2

Докторант 2 года

1Институт общей и неорганической химии АН РУз, Ташкент, Узбекистан

2АО «Узкимёсаноат», Ташкент, Узбекистан

E–mail: foozayl_17.06@mail.ru

Предназначенные для фосфатирования поверхностей из углеродистых сталей растворы-концентраты завозят из-за рубежа. Они работают в автокаталическом режиме фосфатирования, обеспечивая получение пассивных фосфатных пленок на поверхностях полуфабрикатов, предназначенных для деформации или нанесения лакокрасочного покрытия.  Проведена работа по разработке их аналогов, из местного сырья и их сравнительных испытаний. Для увеличения производительности процесса, снижения себестоимости предложен способ [1] получения цинк-нитрат-фосфатного концентрата на основе нитрата цинка при массовом соотношении компонентов: Zn2+/NO3-/Н2О = (1.0-1.27):(2.53-2.98):(3.94-5.02). Фосфатсодержащий агент - фосфаты аммония при отношении NH3/P2О5 = 0.6:2.57, 70-100% от массы P2О5 в концентрате и фосфорная кислота от 0 до 30% от доли P2О5 в концентрате. Установлено, что при выборе фосфатирующего агента, следует использовать продукт азотнокислотного разложения природных фосфатов [2].

Цель. Сравнительная оценка защитных свойств образуемых на углеродистой стали фосфатных покрытий из импортного и отечественного растворов химического фосфатирования.

Методология. Гравиметрический контроль скорости коррозия образцов стали Ст.10 выполнен по ГОСТ 28084-89; измерение поляризационного сопротивления Rn –на индикаторе поляризационного сопротивления мосте Р-5126. Измерения потенциала поверхности – на потенциолстате ПИ-50-1. Применялись фосфатирующие растворы на основе концентратов Фоскон 35 и ФК-1.

Результаты и их обсуждение. В результате сравнительных коррозионных измерений образцов стали с фосфатными покрытиями, а также сопоставления их поляризационного сопротивления, выявлено преимущество покрытия из отечественного концентрата ФК-1 перед концентратом Фоскон 35. При этом, для покрытия из ФК-1, повышение температуры водной среды, с 20 до 75 оС уменьшало скорость коррозии и синхронно усиливало барьерный эффект противокоррозионной зашиты фосфатной пленки: показатель Rn на 15-й минуте обработки образцов возрастал, соответственно, с 0,14 до 0,16-0,20 Ом.

Заключение. Методами гравиметрического измерения скорости коррозии и электрохимического контроля поляризационного сопротивления и потенциала поверхности образцов из углеродистой стали выполнена сравнительная оценка защитных свойств фосфатных покрытий. Установлено преимущество защитной способности фосфатирующего раствора на основе концентрата ФК-1, из местного сырья, по сравнению с импортным аналогом Фоскон 35. Испытания покрытий проводились во времени, от 0 до 15 минут, в температурном диапазоне 20-75 оС, при варьировании показателя отношения площади образца к объему раствора, в диапазоне 0,5-3,0 дм2/дм3.

Литература

1. Ф. Н. Фузайлова, В. П. Гуро, А. Т. Дадаходжаев. Качество покрытий на черных металлах из импортозамещающих растворов химического фосфатирования  // Узбекский химический журнал. 2019. №3. С. 27-31.

2. Заявка IAP 2020 0310 от 10.07.2020 на выдачу патента РУз на изобретение: "Способ получения цинк-нитрат-фосфатного концентрата", авторы: Фузайлова Ф.Н., Гуро В., Дадаходжаев А.