Ионные актуаторы на основе сульфированного поли(фенилнорборнена)

Шачнева С.С., Морозов О.С.

Младший научный сотрудник, инженер

Института новых материалов и технологий, Москва, Россия

E–mail: shachneva20@gmail.com

Ионный актуатор представляют собой трехслойное устройство, состоящее из полимерной мембраны, пропитанной электролитом и покрытой с двух сторон электродами. При приложении напряжения между электродами ионы электролита, сразличающиеся по размеру и подвижности, мигрируют к электродам соответствующего знака. В результате сторона с ионами большего объема растягивается, а противоположная сторона сжимается. И наблюдается деформация изгиба. Использование ионного полимера в электролитном слое приводит к повышению подвижности ионов электролита. Также возможно ионообменная реакция между ионными группами полимера и электролитом. В результате чего к поверхности одного из электродов может мигрировать большее число более подвижных ионов. Наиболее хорошо актуаторы на основе иономера марки Нафион. Однако, данный полимер обладает такими недостатками как низкая ионно-обменная емкость и высокая стоимость.

В данной работе мы изучали свойства актуаторов на основе сульфированного поли(фенилнорборнена) (SHPPhNB), ионно-обменная емкость которого в 2 раза выше, чем у Нафиона. Полимер был получен метатезисной полимеризацией с раскрытием цикла 5-фенилнорборнена. Далее полимер гидрировали и сульфировали сульфатом пропионила. Для повышения гидрофобности катион водорода замещали метилимидазолом.

Проводимость пленки из SHPPhNB_MIm в несколько раз выше проводимости пленки из Нафион_ MIm. Для увеличения эластичности и проводимости к иономеру добавили ионную жидкость – 1-метил-3-этилимидазолия тетрафторборат (ЭМИмBF4), что повысило проводимость мембраны в 9 раз. Введение в состав мембраны поли(винилиденфторида) (ПВДФ) существенно повысило жесткость пленок, но снизило ионную проводимость.

| Мембрана | Состав, масс.% | Толщина, µm | σ, мСм/см |
| --- | --- | --- | --- |
| Нафион-MIm | 100 | 154 | 0,027±0,005 |
| SHPPhNB-MIm | 100 | 300±30 | 0.11±0.029 |
| SHPPhNB-MIm/ЭМИмBF4 | 50/50 | 158±30 | 0.996±0.609 |
| ПВДФ/SHPPhNB-MIm/ЭМИм BF4 | 50/25/25 | 77± 5 | 0,109 |

К полученным пленкам при температуре в 1000С приплавили электроды состава углеродные нанотрубки/ПВДФ/ЭМИмBF4 (20/30/50 масс.%). Деформация устройств на основе SHPPhNB_MIm/ЭМИмBF4 в несколько раз больше деформации устройства на основе Нафион_MIm. Эта разница коррелирует с разницей в проводимостях соответствующих пленок. Добавление ПВДФ значительно снизило деформацию, хотя она по-прежнему выше, чем у актуатора на основе Нафион.

Рисунок. Деформация актуатора на основе SHPPhNB_МИм/ЭМИмBF4 при 2 В за 30с.

| состав | hактуатора, мкм | ℇ, % | Время отклика, с |
| --- | --- | --- | --- |
| Нафион- MIm/ЭМИмBF4 | 145 | 0,33 | 18 |
| SHPPhNB_ MIm/ЭМИмBF4 | 150 | 1,14 | 20 |
| ПВДФ/SHPPhNB_ MIm/ЭМИмBF4 | 90 | 0,48 | 25 |

Работа выполнена при поддержке российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-29-18090 мк).