Исследование температуры стеклования методом динамического механического анализа в однонаправленных базальтопластиках

Катайцева Д.Г.1, Марковский М.Е.1, Головина Е.А.1, Маркин В.Б.1, Блазнов А.Н.2

магистрант1, магистрант1, доцент к.т.н1., профессор д.т.н.1, профессор д.т.н.2

1Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова,

факультет специальных технологий, Барнаул, Россия

2 Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», г. Бийск

E-mail: daryakataytseva@yandex.ru

На сегодняшний день наибольшее внимание уделяется волокнистым композиционным материалам с полимерной матрицей. Вязкоупругие характеристики связующего, при оптимальном адгезионном взаимодействии волокна и матрицы, позволяют армирующему элементу (волокну) реализовать свои физико-механические свойства. Поэтому нужно обратить внимание на повышение вязкоупругих и термомеханических свойств полимерных связующих.

В данной работе проводились исследования температуры стеклования однонаправленных базальтопластиков в зависимости от состава (% массовых частей компонентов) связующего.

Для проведения испытаний изготавливались образцы из двух однонаправленных пластин базальтопластика. Рецептура связующего для каждой из пластин была различной и подбиралась индивидуально, исходя из анализа источников литературы и результатов проведенных ранее экспериментов. Для изготовления пластины применялись базальтовый ровинг BCF 17-2520-KV13 (ООО «Каменный век, г. Дубна) и эпоксиангидридное связующее горячего отверждения. Компонентный состав связующего следующий: №1: ЭД-22:изо-МТГФА:УП-606/2 → (100:75:1) масс. ч.; №2: ЭД-22:изо-МТГФА: УП-606/2 → (100:85:1) масс. ч.

Пластина изготавливалась методом непрерывной намотки пропитанного связующим базальтового ровинга на оправку в несколько слоёв в соответствии с ГОСТ 33349-2015 «Композиты полимерные. Производство пластин намоткой для изготовления образцов для испытаний» [1].

Исследование температуры стеклования методом динамического механического анализа проводилось в соответствии с ГОСТ Р 56753-2015 «Пластмассы определение механических свойств при динамическом нагружении» [2]. Результаты испытаний методом динамического механического анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Температуры фазовых переходов исследуемых образцов

| Наименование показателя | Пластина состава №1 | Пластина состава №2 |
| --- | --- | --- |
| Температура стеклования, Тст, ᵒС | 117,1±1,7 | 125,4±1,9 |
| Стеклообразное состояние, ᵒС | 20,0–93,3±1,4 | 20,0–94,8±1,4 |
| Температура перехода из стеклообразного в высокоэластическое состояние, ᵒС | 93,3±1,4–139,1±2,1 | 94,8±1,4–142,4±2,3 |
| Высокоэластическое состояние, ᵒС | >139,1±2,1 | >142,4±2,3 |

В базальтопластике разность температуры стеклования входящих в него компонентов очень велика, поэтому теплостойкость композита в большей степени определяется связующим.

Оптимизируя рецептуру связующего, зафиксировали повышение температуры стеклования в образцах второго состава, что должно положительно сказаться на теплостойкости исследуемого материала, следовательно, на повышении температуры эксплуатации изделия.

Из анализа экспериментальных данных можно сделать вывод, что повышение температуры стеклования в 1,07 раз было зафиксировано в образцах связующего с рецептурой №2 по сравнению с составом №1, следовательно, варьируя соотношением компонентов связующего, можно добиться улучшения эксплуатационных характеристик базальтопластика.

Литература

1. ГОСТ 33349-2015 (ISO 1268-5:2001) Композиты полимерные. Производство пластин намоткой для изготовления образцов для испытаний. – М.: Стандартинформ, 2015. – 22 с.

2. ГОСТ Р 56753-2015 (ISO 6721-11:2012) Пластмассы определение механических свойств при динамическом нагружении. – М.: Стандартинформ, 2016. – 15 с.