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В процессе эксплуатации происходит старение ПКМ, за счет физико-химических и структурных превращений по всему объему изделия и на его поверхности. Одними из важнейших факторов, влияющих на долговечность материала, являются процессы старения, вызванные совместным действием нагрузок и климатических факторов, таких как влажность, повышенные температуры, циклы нагрева и охлаждения, механические нагрузки [1].
Целью исследования является изучение влияния температуры и влажности на физико-механические характеристики базальтопластиков.
Для изучения влияния воздействия температуры и влажности на физико-механические характеристики базальтопластиков был подобран режим воздействия, дающий большую деструкцию материала.  Из проведенных ранее испытаний было выяснено, что минимальное воздействие на композит оказывает холодный и умеренный климат, а наибольшую теплый, влажный. Исходя из этого, был выбраны условия проведения испытания (температура 60 °C и влажность 100 %).
Образцы, использованные для испытания, были изготовлены с помощью метода поперечной  намотки пропитанного связующим ровинга, с последующим разрезанием, разверткой в лист, отвержением и нарезке на образцы размерам 120×10×2 мм. Было изготовлено три партии образцов (условное обозначение партий № 1–3) [2].
Отобрав от каждой партии по девять образцов, провели испытания на продольный изгиб и выяснили исходные физико-механические характеристики.
Оставшиеся образцы были разбиты на две группы и помещены в климатическую камеру. Первая группа образцов выдерживалась в течение месяца в ненагруженном состоянии при температуре 60 °C и влажности 100%. Вторую группу при тех же условиях выдерживали два месяца.
После окончания периода экспонирования определяли механические характеристики с помощью метода продольного изгиба. После завершения испытаний характеристики сравнили с исходными параметрами образцов до климатическому старению [3].
Средние значения механических характеристик (предел прочности при растяжении – , МПа,  модуль упругости – , МПа, относительное предельная деформация при растяжении – ε, %) образцов каждой партии до и после климатического воздействия представлены в таблице 1. 
Исходя из данных представленных в таблице 1, характеристики после двух месяцев старения изменились несущественно. После первого месяца старения модуль упругости практически не изменился, для образцов партии 4 проявляется увеличение деформации, что может быть объяснено доотверждением связующего парами воды. 
После второго месяца экспонирования заметно повышение модуля упругости у всех партий образцов на 6–8 % от исходных значений, так же у партий 3 и 4 наблюдается прирост прочности. Это можно объяснить дополнительной полимеризацией в температурно-влажностных условиях.
Таблица 1 – результаты определения механических характеристик базальтопластиков до и после экспонирования
	Группа образцов
	№ партии
	Относительное предельная деформация при растяжении ε, %
	Модуль упругости , МПа
	Предел прочности при растяжении , МПа

	Исходные
	Партия 1
	4,06
	49002
	1802

	
	Партия 2
	4,01
	49647
	1788

	
	Партия 3
	4,01
	47488
	1640

	После 1 месяца старения
	Партия 1
	4,02
	48718
	1724

	
	Партия 2
	3,45
	50448
	1537

	
	Партия 3
	4,28
	47272
	1715

	После 2 месяцев старения
	Партия 1
	3,93
	54735
	1780

	
	Партия 2
	3,97
	52101
	1842

	
	Партия 3
	4,17
	53148
	1901
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