Исследование влияние влажности и повышенной температуры на изменение физико-механических характеристик базальтопластиков

Марковский М.Е.1,Катайцева Д.Г.1, Головина Е.А.1, Маркин В.Б.1, Блазнов А.Н.2

магистрант1, магистрант1, доцент к.т.н1., профессор д.т.н.1, профессор д. т. н.2

1.Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, факультет специальных технологий, Барнаул, Россия.

2.Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», г. Бийск, Россия

E–mail: vbif39@gmail.com

В процессе эксплуатации происходит старение ПКМ, за счет физико-химических и структурных превращений по всему объему изделия и на его поверхности. Одними из важнейших факторов, влияющих на долговечность материала, являются процессы старения, вызванные совместным действием нагрузок и климатических факторов, таких как влажность, повышенные температуры, циклы нагрева и охлаждения, механические нагрузки [1].

Целью исследования является изучение влияния температуры и влажности на физико-механические характеристики базальтопластиков.

Для изучения влияния воздействия температуры и влажности на физико-механические характеристики базальтопластиков был подобран режим воздействия, дающий большую деструкцию материала.  Из проведенных ранее испытаний было выяснено, что минимальное воздействие на композит оказывает холодный и умеренный климат, а наибольшую теплый, влажный. Исходя из этого, был выбраны условия проведения испытания (температура 60 °C и влажность 100 %).

Образцы, использованные для испытания, были изготовлены с помощью метода поперечной  намотки пропитанного связующим ровинга, с последующим разрезанием, разверткой в лист, отвержением и нарезке на образцы размерам 120×10×2 мм. Было изготовлено три партии образцов (условное обозначение партий № 1–3) [2].

Отобрав от каждой партии по девять образцов, провели испытания на продольный изгиб и выяснили исходные физико-механические характеристики.

Оставшиеся образцы были разбиты на две группы и помещены в климатическую камеру. Первая группа образцов выдерживалась в течение месяца в ненагруженном состоянии при температуре 60 °C и влажности 100%. Вторую группу при тех же условиях выдерживали два месяца.

После окончания периода экспонирования определяли механические характеристики с помощью метода продольного изгиба. После завершения испытаний характеристики сравнили с исходными параметрами образцов до климатическому старению [3].

Средние значения механических характеристик (предел прочности при растяжении – σ, МПа,  модуль упругости – E, МПа, относительное предельная деформация при растяжении – ε, %) образцов каждой партии до и после климатического воздействия представлены в таблице 1.

Исходя из данных представленных в таблице 1, характеристики после двух месяцев старения изменились несущественно. После первого месяца старения модуль упругости практически не изменился, для образцов партии 4 проявляется увеличение деформации, что может быть объяснено доотверждением связующего парами воды.

После второго месяца экспонирования заметно повышение модуля упругости у всех партий образцов на 6–8 % от исходных значений, так же у партий 3 и 4 наблюдается прирост прочности. Это можно объяснить дополнительной полимеризацией в температурно-влажностных условиях.

Таблица 1 – результаты определения механических характеристик базальтопластиков до и после экспонирования

| Группа образцов | № партии | Относительное предельная деформация при растяжении ε, % | Модуль упругости E, МПа | Предел прочности при растяжении σ, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные | Партия 1 | 4,06 | 49002 | 1802 |
|  | Партия 2 | 4,01 | 49647 | 1788 |
|  | Партия 3 | 4,01 | 47488 | 1640 |
| После 1 месяца старения | Партия 1 | 4,02 | 48718 | 1724 |
|  | Партия 2 | 3,45 | 50448 | 1537 |
|  | Партия 3 | 4,28 | 47272 | 1715 |
| После 2 месяцев старения | Партия 1 | 3,93 | 54735 | 1780 |
|  | Партия 2 | 3,97 | 52101 | 1842 |
|  | Партия 3 | 4,17 | 53148 | 1901 |

Литература

- Каблов Е.Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. III. Значимые факторы старения / Е.Н. Каблов, О.В. Старцев, А. С. Кротов, В. Н. Кириллов // Деформация и разрушение материалов. – 2011. – № 1. – С. 34-40.

- Блазнов, А.Н. Исследование механических свойств стеклопластиковых стержней методом продольного изгиба / А.Н. Блазнов, В. Ф. Савин, А.Н. Луговой, Ю. П. Волков, А.И. Хе // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2004. – Т. 10. - №4. – С. 499-516.

- Блазнов А.Н. Изменение физико-механических и термомеханических свойств базальтопластика в результате климатического старения / Блазнов А.Н., А. С. Кротов, В. Б. Маркин, В. В. Фирсов, М.Е. Журковский, Н.В. Бычин, З.Г. Сакошев / Южно-сибирский научный вестник. 2019. № 3 с 116-118. 3. Блазнов, А.Н. Исследование механических свойств стеклопластиковых стержней методом продольного изгиба / А.Н. Блазнов, В. Ф. Савин, А.Н. Луговой, Ю. П. Волков, А.И. Хе // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2004. – Т. 10. - №4. – С. 499-516.