Разработка состава и режима термической обработки высокопрочной стали для повышения износостойкости брони гранитной дробилки

Гурьев М.А.1, Земляков С.Г.2

1Алтайский государственный технический университет,

факультет специальных технологий, Барнаул, Россия

2Алтайский завод прецизионных изделий,

главный металлург, Барнаул, Россия

E-mail: gurievma@mail.ru

Для изделий, работающих в условиях ударного нагружения в России и за рубежом традиционно использовали сталь 110Г13Л ГОСТ 977-88. Однако производство изделий сложной формы из данной стали представляет достаточно серьезные технологические сложности и влекут большие финансовые затраты, связанные с невысокой стойкостью футеровки плавильных агрегатов и энергозатратами при последующей термической обработки в виде закалки с температуры 1100оС. В последние годы в Россию поставляется большое количество зарубежных низко- и среднеуглеродистые сталей легированных хромом, молибденом и ванадием таких как «Hardox» (Швеция), «Raex» (Финляндия), «Fora»и «Quard» (Бельгия), «EVERHARD» (Япония) и т.д., обладающих достаточно высокой твердостью в сочетании с высокими показателями пластичности и ударной вязкости [1-5].

***

Ударная вязкость и пластичность литых сталей могут быть увеличены за счет соответствующих металлургических и металловедческих мер, что делает возможной успешную эксплуатацию различных видов ответственных деталей благодаря сохранению преимуществ литой структуры [4,6,7].

Разработанный химический состав стали (С – 0,38 масс.%, Мо – 0,35 масс. %, Сr – 0,65 масс. %, Ti, Al, Nb – до 0,17 масс. %, РЗМ – до 0,05 масс. %, В – 0,003 масс. %.) и режим последующей термической обработки (нагрев до 860°С и выдержкой при этой температуре в течение 2,5 ч, после чего – закалка в воде и отпуск при температуре 250°С в течение 2 ч) при изготовлении броня нижняя «TEREX J1175» показали прирост стойкости более, чем в 2 раза относительно стали 110Г13Л. Указанная эксплуатационная стойкость оказалась сопоставима (а на некоторых изделиях выше) со стойкостью сталей типа «Hardox» (Швеция). Испытания проводились в карьере «Кордон» Красноярского края в условиях дробления гранита, имеющего коэффициент крепости по шкале М.М. Протодьяконова 12-14 ед. [8-9].

Литература

1. Износостойкие стали [Электронный ресурс] // URL: https://www.wearservice.ru/catalog/ostaliquard (дата обращения: 29.05.2019).

2. Износостойкая, сверхпрочная сталь Hardox HiTuf [Электронный ресурс] // URL: https://www.ssab.ru/products/brands/hardox/products/hardox-hituf (дата обращения: 10.11.2020).

3. Высокопрочная и износостойкая сталь производства JFE (Япония) [Электронный ресурс] // http://www.stami.ru/stami/anonce/_t_/id=35409 (дата обращения: 10.11.2020).

4. Акимов В.В., Шамаро В.А., Герасимов М.Н., Мишуров А.Ф. Разработка технологии получения высокопрочных твёрдых сплавов TIC –"сталь" Хардокс // В сб. материалов VII Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) «Развитие дорожно-транспортного комплекса и строительной инфраструктуры на основе рационального природопользования материалы». – 2012. – С. 395–397.

5. Аугсткалн А.И., Гурьев М.А. Возможности рафинирования и модифицирования стали 110Г13Л в условиях индукционной плавки // В сборнике: Наука и молодежь. Материалы XVI Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. 2019. С. 697-700.

6. Гурьев А.М. Новые материалы и технологии для литых штампов. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2000. – 216 с.

7. Антонченко Г.В., Погребняк П.С., Петунин П.В. Пути повышения механических свойств литых сталей // В сб. «Научные труды молодых ученых, аспирантов и студентов межвузовский сборник». СибАДИ. – Омск, 2013. – С. 10–14.

8. Гурьев А.М., Ворошнин Л.Г. Свойства штамповых сталей горячего деформирования легированных ванадием, ниобием, титаном, РЗМ // Сб. материалов Всесоюзной научн. техн. конф. «Новые материалы и ресурсосберегающие технологии термической и химико-термической обработки деталей машин и инструментов». – Пенза, 1990. – С. 14–15.

9. Гурьев А.М, Жданов А.Н., Кириенко А.М. Влияние добавок РЗМ и ШЗМ на структуру и свойства литой стали // В сб. тезисов докладов Российской научно-технической конференции «Новые материалы и технологии. Металлические материалы, методы их обработки». – МГАТУ. Москва, 1994. – С. 46.

10. Гурьев М.А., Земляков С.А., Гурьев А.М., Копылов С.Ю., Иванов С.Г. Структура и свойства высокопрочной стали с высокими показателями пластичности / Фундаментальные проблемы современного материаловедения. 2019. Т. 16. № 2. С. 209-214.

11. Гурьев М.А., Мэй Ш. Литой композиционный материал для горнорудных машин / Актуальные проблемы в машиностроении. 2016. № 3. С. 410-413.