Структура границ двойников отжига в меди.
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Двойникование - образование в монокристалле областей с закономерно измененной ориентацией кристаллической структуры. Структуры двойниковых образований являются либо зеркальным отражением атомной структуры материнского кристалла (матрицы) в определенной плоскости, либо образуются поворотом структуры матрицы вокруг кристаллографической оси на некоторый угол, постоянный для данного вещества, либо другими преобразованиями симметрии [1,2]. 
Преимущественно образуются длинные прямолинейные двойниковые границы. Также происходит образование фасетированных границ. В результате фасетирования полная свободная энергия поверхности уменьшается, несмотря на увеличение площади.
В основном двойники прорастают на весь диаметр зерна и оканчиваются на границе между соседними зернами. Если двойники оканчиваются в зернах, тогда появляются некогерентные границы двойников [3].
В данной работе исследуются прямолинейные, фасетированные и некогерентные двойниковые границы отжига в меди.
Медь марки М1 в исходном состоянии представляла прокатанный лист. Из листа вырезался образец в виде пластинки размером 10x10 мм. Одна из поверхностей пластинки механически полировалась непосредственно перед нагревом. При этом удалялась оксидная пленка. Нагрев осуществлялся в вакууме при Т=950ºС, при нагреве обеспечивался вакуум 10-5 мм.рт.ст. Время выдержки при температуре 950ºС составляло 8 часов. Охлаждение проводилось с печью путем естественного самопроизвольного охлаждения с сохранением вакуума. Это дополнительно увеличивало время выдержки, а также способствовало протеканию равновесных процессов превращения. Поверхность термообработанных образцов исследовались в оптическом микроскопе Люмам-8Р. Пример полученных двойниковых границ отжига приведен на рисунке 1.

[image: ]

Рисунок 1 - Двойниковые границы отжига в меди
Исходя из совокупности полученных данных, делается попытка объяснить особенности структуры двойниковых границ отжига в меди.
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