Наночастицы золота, стабилизированные эремомицином, закрепленные на полимерной матрице

Просунцова Д.С., Москалева Т.А.

Аспирант, 3 курс

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail:inhusoria6@yandex.ru

Одним из интенсивно развивающихся направлений современной химии является синтез, исследование и применение в различных областях наноразмерных частиц металлов. Широкое распространение получило использование наночастиц золота (НЧЗ), стабилизированных различными органическими соединениями, в том числе антибиотиками [1, 2]. В настоящей работе были получены наночастицы золота, стабилизированные эремомицином, с последующим закреплением их на полимерной матрице.

Были опробованы различные способы получения НЧЗ с эремомицином, изучено влияние условий синтеза на получаемые наночастицы. В ходе экспериментов варьировались соотношения концентраций золотосодержащего реагента, антибиотика и восстановителя. Установлена оптимальная методика синтеза с использованием боратного буферного раствора в качестве восстановителя. Полученные НЧЗ с эремомицином исследовались методом спектрофотометриии просвечивающей электронной микроскопии. На спектре поглощения присутствует характерный для наночастиц золота максимум в районе 530 нм.

Рис.1. Спектр поглощения и микрофотография НЧЗ с эремомицином.

Наночастицы золота, стабилизированные эремомицином, адсорбировали на микрочастицах полистирол-дивинилбензола размером 5 мкм. Низкотемпературную адсорбцию азота и спектроскопию диффузного отражения применяли для исследования сорбента. На спектрах диффузного отражения наблюдали максимум в районе 530 нм, что подтверждает модификацию наночастицами золота. Методом атомно-эмиссионной спектроскопии определяли количество закрепленного золота. Перспективным может быть применение данного сорбента в качестве неподвижной фазы в ВЭЖХ для разделения энантиомеров [3].

Литература

1. Ali, S., Perveen, S., Shah, M. R., Zareef, M., Arslan, M., Basheer, S., Ali, M. (2020). Bactericidal potentials of silver and gold nanoparticles stabilized with cefixime: a strategy against antibiotic-resistant bacteria. // Journal of Nanoparticle Research, 22(7), 2020. doi:10.1007/s11051-020-04939-y

2. Shapovalova E. N., Golubova A. D., Ananieva, I. A., Baygildiev, T. M., Shpigun, O. A. Sorbent for the separation of enantiomers of amino acids based on silica gel modified with stabilized Au nanoparticles // Mendeleev Communications, 29, 2019. doi:10.1016/j.mencom.2019.11.035

3. Shapovalova, E. N., Fedorova, I. A., Anan’eva, I. A., & Shpigun, O. A., Macrocyclic Antibiotics as Chiral Selectors in High-Performance Liquid Chromatography and Capillary Electrophoresis // Journal of Analytical Chemistry, 73(11), 2018. doi:10.1134/s1061934818110114

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 20-33-90177.