Получение стандартного образца гуминовых кислот из гидрозоля активированного торфа

Калянова А.С., Косолапова Н.И., Мирошниченко О.В.

Студент, 4 курс бакалавриата

Федеральное государственное бюджетное образовательно учреждение высшего образования «Курский государственный университет»,

Естественно-географический факультет,

Курск, Россия

E-mail: nataliko7@yandex.ru

В рамках подготовки проектнотехнических условий «Гуминовые вещества активированные ультразвуковой кавитационной диспергацией при высоком статическом давлении - стандартный образец» былаоптимизирована методика получениястандартных образцов активированных гуминовых кислот (ГК) из состава гидрозоля активированного торфа.

Методика получения стандартного образца включает в себя несколько этапов. На первом этапе производится экстракцияГК из состава гидрозоля активированного торфа. Для этого навеску гидрозоля массой 10 г четырехкратно экстрагировали 0,1 Н раствором NaOH (из расчета  150 см3 на 10 г гидрозоля активированного торфа, содержащего 8-12% сухого вещества). Время экстрагирования составляло 16-20 часов на каждую обработку щелочью. Удаляли осадок при помощи обратного фильтрования под вакуумом, экстракты объединяли. Вторым этапом являлось осаждение ГК добавлением 10% раствора HCl до pH 1-2, согласно методике количественного определения, предложенной Н.Н. Бамбаловым и Т.Я. Беленькой [1]. Выпавший осадок отделяли центрифугированием, промывали 0,5% раствором HCl, а затем дистиллированной водой до нейтральной реакции среды. Этап очистки проводили диализом против дистиллированной воды, был использован диализный мешок с размером пор 7 кДа [2]. Контроль чистоты препарата проводился с использованием качественной реакции на хлорид-ион до устранения его из диализата. Полученные активированные ГК сушили при 80℃ в течение 48 ч.

По предложенной методике получен и стандартизирован по выбранным критериям образец активированных ГК из состава гидрозоля активированного торфа месторождение Дедово поле Вологодской области.

Литература

- Бамбалов Н.Н., Беленькая Т.Я. Почвоведение. 1998.  № 12. С. 1431-1437.

- Перминова И.В., Калмыков С.Н., Карпюк Е.А. Вопросы атомной науки и техники. Серия: Материаловедение и новые материалы. 2013. №1. С. 148-158.