Адсорбционные свойства каолиновой глины из Национального парка «Башкирия»

Горбунова О.В., Овчинникова Д.Е.

Студент, 2 курс магистратуры

Оренбургский государственный университет,

химико-биологический факультет, Оренбург, Россия

E–mail: ocs08071997@yandex.ru

Глина является одним из самых распространенных материалов, она встречается повсеместно и образует почти половину всех осадочных пород земной коры. Она образуется в результате разрушения горных пород под воздействием факторов окружающей среды (выветривания). Глина состоит из одного или нескольких минералов группы каолинита, монтмориллонита или других слоистых алюмосиликатов (глинистые минералы), но может содержать и песчаные и карбонатные частицы. Как правило породообразующим минералом в глине является каолинит (Al₂Si₂O₅(OH)₄), его состав: 47 % оксида кремния (IV) (SiO2), 39 % оксида алюминия (Al2О3) и 14 % воды (Н2О). Глина бывает разного цвета: от привычной желтой и красноватой до зеленой, черной и даже белой. Это зависит от того, какие именно вещества входят в ее состав [1-2].

Целью работы является исследование адсорбционных свойств каолиновой глины из Национального парка «Башкирия».

Одним из основных источников каолиновой глины является Национальный парк «Башкирия», который расположен на территории трёх административных районов: Мелеузовского, Кугарчинского и Бурзянского. Это геологический комплекс, включающий в себя природные комплексы Южного Урала, имеющие особую экологическую ценность [4].

В ходе литературного анализа, было установлено, что каолиновая глина Южного Урала является хорошим адсорбентом.

Перспективными сорбентами для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов являются глинистые алюмосиликатные минералы, в основном бентонитовые глины (монтмориллонит и бейделлит) и каолинит. Адсорбционная активность минералов обусловлена особенностями их кристаллического строения, а также химическим и минералогическим составом. С целью повышения сорбционных свойств материалы, используемые для очистки растворов, содержащих ионы тяжелых металлов, подвергают различного рода модификациям. Происходящие при этом изменения свойств, вследствие растворения определенной части оксидов приводит к увеличению удельной поверхности и пористости сорбентов. Однако, для этих целей используются дорогостоящие реактивы, а также образуются новые сточные воды, которые необходимо подвергать очистке [3].

Таким образом, глины обладают высокой адсорбционной способностью, и их успешно применяют как естественные экологические барьеры для борьбы с распространением техногенных загрязнений.

Литература

1. Каныгина О. Н. Каолиновая глина Оренбургской области как перспективное сырье для производства отечественного электротехнического фарфора [Электронный ресурс] / О. Н. Каныгина М. М. Филяк,  Г. Ж. Алпысбаева. Оренбург: Фронтир, 2019. - С. 317-320.

2. Каныгина О. Н. Физико-химические свойства филлосиликатов на примере каолиновой глины Оренбургской области [Электронный ресурс] / О. Н. Каныгина, А.Г.Четверикова, М. М. Филяк // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. - Оренбург: ОГУ, 2021. - С. 2382-2388.

3. Якупов И.И. Национальный парк «Башкирия» // И.И. Якупов, Э.М. Курбанаева. – С: Издательство «Фобос», 2007. – 122 с.

4. Кравцова О. С. Развитие реологической модели для системы "вода-каолинит содержащая глина" [Электронный ресурс] / О.С. Кравцова, О.Н. Каныгина // Вестник Оренбургского государственного университета, 2015. - № 1, январь. - С. 116-119.