Особенности разделения фенилаланина и хлорида натрия в водных растворах электродиализом с экспериментальными сульфокатионообменными мембранами

Кобец А.С., Сауд А.М.

Студентка, 4 курс специалитета

Воронежский государственный университет,

химический факультет, Воронеж, Россия

E–mail: cobets.anastasya@yandex.ru

На одной из заключительных стадий микробиологического синтеза аминокислот возникает необходимость выделения аминокислот (органических амфолитов) из смеси с минеральными электролитами. Для решения данной проблемы успешно применяется метод электродиализа [1]. Целью работы является изучение разделения хлорида натрия и фенилаланина методом электродиализа с использованием экспериментальных мембран с различным содержанием ионообменной смолы.

В работе использовали экспериментальные гетерогенные мембраны Ralex CM («MEGA» a.s., Чехия) с массовой долей сульфокатионообменной смолы от 45 до 70% и анионообменные мембраны Ralex АM с массовой долей ионообменника 65%. Разделение модельных смешанных растворов фенилаланина 0.05 М и 0.01 М NaCl проведено с применением электродиализной семисекционной ячейки.

Установлено, что при электродиализе смешанных растворов потоки минерального электролита через мембраны превышали потоки аминокислоты на два порядка, что делает возможным их эффективное разделение.

Рис. 1. Влияние плотности тока (а) и массовой доли сульфокатионообменной смолы в мембране Ralex СМ (б) на фактор разделения фенилаланина и хлорида натрия. Плотности тока, мА/см2: 0.4 (1), 0.7 (2), 1.0 (3), 2.7 (4).

Показано, что зависимости фактора разделения от плотности тока характеризуются экстремумом (рис. 1а).  Данная тенденция установлена для всех образцов катионообменных мембран Ralex с разным содержанием ионообменной смолы.

Сравнительный анализ зависимости фактора разделения от массовой доли ионообменной смолы в мембране выявил возрастание эффективности процесса разделения с ростом содержания катионообменной смолы (рис. 1б). При предельной плотности тока 0.4 мА/см2 с ростом содержания в мембране сульфокатионообменника от 45 до 70% фактор разделения увеличивается в 3.5 раза.

Литература

1. Sun Z, Gao X. Separation and purification of L-phenylalanine from the fermentation broth by electrodialysis //Desalin. Water Treat.  2016, №47 (57). p. 22304–22310.

2. Харина А.Ю., Елисеев С.Я. Деминерализация раствора фенилаланина электромембранными методами // Конденсированные среды и межфазные границы. 2017, т. 19. № 1.