Исследование разделения самария и неодима при помощи экстракции с применением ТБФ

Колесникова Е.А.

Студент, 5 курс специалитета

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Инженерная школа ядерных технологий, Томск, Россия

E-mail: eak76@tpu.ru

Самарий и неодим являются редкоземельными элементами и принадлежат к одной группе лантаноидов в периодической системе. Определение изотопных отношений исследуемых элементов даже при возможностях современного аналитического оборудования не представляется возможным без предварительной подготовки образцов, а именно – выделение в чистом виде анализируемых элементов. Вследствие близости свойств неодима и самария их разделение является сложной задачей.

Экстракция - это метод выделения, разделения и концентрирования веществ, основанный на распределении растворенного вещества между двумя несмешивающимися жидкими фазами с условием преобладания его в одной из фаз. В промышленной практике разделение редкоземельных элементов осуществляется экстракцией ТБФ из азотнокислых растворов, содержащих нитраты редкоземельных элементов.

В рамках данной работы было проведено экстракционное разделение самария и неодима из техногенных отходов, содержащих в своем составе Nd, Sm, Co, Fe. Экстракция была проведена двумя способами: с высаливаетелем Al(NO3)3 и без высаливателя.

В результате проведения анализа на рентгенофлуоресцентном спектрометре был сделано заключение о эффективности экстракционного разделения с применением ТБФ для пары элементов Nd-Sm.

Литература

1. Поляков, Е. Г.  Металлургия редкоземельных металлов : учебное пособие для вузов / Е. Г. Поляков, А. В. Нечаев, А. В. Смирнов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 501 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12813-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448346 (дата обращения: 03.12.2020).