Сорбционно-спектрометрическое определение рутина в водных растворах

Кузнецов Д.А.1, Блинчикова К.А.2

1Студент 1 курса бакалавриат

1Московского политехнического университета (филиал г. Электросталь) г. Электросталь, Россия

2Ученица 11а МОУ лицей №7, г. Электросталь, Россия

E-mail: danka112002@mail.ru

Природные антиоксиданты фенольного типа (ПАФ), применяемые для приготовления лекарственных препаратов, рассматриваются как новые загрязнители окружающей среды [1]. ПАФ способны при взаимодействии друг с другом, даже при микроконцентрациях, усиливать кумулятивный и синергетический эффект. При определении ПАФ в очищенных сточных водах необходимо предварительное концентрирование с использованием адсорбционных методов.

Целью настоящего исследования – разработка сорбционно-спектрометрической методики определения ПАФ в водных растворах.

Объект исследования: рутин (кверцетин-3-О-рутинозид) соединение полифенольной природы с Р-витаминной активностью, второй класс опасности, ПДК в воздухе рабочей зоны 0,1 мг/м3.

Сорбцию рутина из водных растворов осуществляли промышленным активным углем MeKC (косточковый активный уголь) полученный на НПО «Неорганика» г. Электросталь. Сорбцию рутина из водных растворов активным углем MeKC в статических условиях на смесителе типа Vortex осуществляли по методиками, описанным в [2,3].

Экспериментально получено, что время достижения сорбционного равновесия рутина – 3 мин, степень сорбции – 95 %, изотермы подтверждают физическую сорбцию на активном угле MeKC.

Разработана сорбционно-спектрометрическая методика определения рутина в очищенных сточных водах фармацевтических предприятий: анализируемый водный раствор (мл) и активированный уголь MeKC (г) в соотношении (4:0,0025) помещают в центрифужную пробирку и перемешивают на смесителе Vortex в течение 3 мин, затем отделяют активированный уголь, помещают в колонку и десорбируют эффективным элюентом.

Полученный элюат анализируют на спектрофотометре UNICO, модель 2800, аналитическая длина волны 361 нм; продолжительность единичного анализа 120 мин, суммарная погрешность определения не превышает 10 %.

Литература

1. Kyzar G.Z., Fu J., Lazaridis N.K. et al. New apporoaches on the removal of pharmaceuticals from wastewaters with adsorbent materials//Journal of molecular liquids, 2015, №209, P.87-93

2. Подолина Е.А., Ханина М.А., Мухин В.М., Рудаков О.Б., Небольсин А.Е., Козлов А.Т. Сорбция рутина и танина на активном угле БАУ-А//Сорбционные и хроматографические процессы. 2018, Т.18, №6, С.905-913

3. Подолина Е.А., Ханина М.А., Мухин В.М., Лежнина М.Г., Кузнецова Ю.А., Небольсин А.Е. Сорбция коричной и гидроксикоричных (кофейной и хлорогеновой) кислот, таксифолина и умбеллиферона на активном угле БАУ-А//Сорбционные и хроматографические процессы. 2020, Т.20, №2, С.240-248