Определение состава металлургического шлака комплексными методами

А. В. Егошина

Аспирант, 2 года обучения

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Томск, Россия

E-mail: antaresave@mail.ru

Аффинаж драгоценных металлов — это комплекс металлургических процессов, в результате которых получают благородные металлы (БМ) высокой степени чистоты. Поскольку в аффинаж поступают многокомпонентные материалы необходимо проводить их обогащение с выводом примесных элементов. Одним из способов обогащение является пирометаллургическая плавка.

В ходе пирометаллургического обогащения получают целевой концентрат (сплав) и ряд побочных продуктов. Одним из таких продуктов является шлак, который представляет собой легкоплавкие отходы силикатного типа, которые в процессе плавки отделяются от жидкого металла и скапливаются на его поверхности [1].

Стоит отметить, что сложный состав шлака, непостоянство состава и большой примесный фон создают серьезные проблемы при качественном и количественном анализе данного продукта. Без правильного и надежного анализа оценить содержание БМ в шлаке сложно, а значит, решения о дальнейшей необходимости в переработке шлака могут быть ошибочными.

С целью изучения состава и морфологии были проведены ряд анализов: рентгенофазовый анализ (РФА), рентгеноспектральный анализ (РСА), растровая электронная микроскопия (РЭМ) с применением рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) и пробирный метод анализа (ПА).

Далее, для отделения металлов от пустой породы и перевода их в раствор проводилось растворение шлака в смеси соляной и азотной кислот (царская водка). Полученный раствор и осадок были проанализированы. В осадке не было обнаружено БМ – это говорит о том, что все металлы перешли в раствор.

В работе также представлен сравнительный анализ исходного шлака (метод ПА) и раствора после вскрытия шлака с использованием метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП). С помощью АЭС-ИСП удалось детектировать элементы Pt, Au и Ag. Стоит отметить, что микрограммовые количества БМ, обнаруженные с помощью ПА отличаются от значений, полученных с помощью АЭС-ИСП.

Расхождение данных, полученных методами ПА и АЭС-ИСП, показывает, что из-за многокомпонентной матрицы шлака и низких количеств БМ в пробе получить количественный анализ содержания БМ без отделения БМ от матрицы пробы крайне сложно.

В работе рассматривается возможность выделения БМ из матрицы пробы и определение металлов с помощью метода инверсионной вольтамперометрии (ИВ). Ранее в работах рассматривалась возможность определения ионов платины (IV) или родия (III) по пикам селективного электроокисления свинца из бинарных электролитических осадков с платиной или родием. Метод ИВ позволяет определять микрограммовые количества БМ в растворах с высоким солевым фоном [2].

Литература

1. Худяков, И. Ф. Металлургия вторичных тяжелых цветных металлов. И. Ф. Худяков, А. П. Дорошкевич, С. В. Карелов. - М. : Металлургия, 2001. - 525 с.

2. Kolpakova N.A., Oskina Y.A., Sabitova J.K Determination of Rh(III) by stripping voltammetry on a graphite electrode modified with lead // Journal of Solid State Electrochemistry. – 2018. – Vol. 22. – № 6. – P. 1933–1939.