Регулирование микроструктуры амфифильных сополимеров стирола и акриловой кислоты в условиях полимеризации с обратимой передачей цепи

Минеева К.О., Меденцева Е.И.

Аспирант, 3 год обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: komineyeva@yandex.ru

Большой научный интерес в области высокомолекулярной химии привлекают амфифильные сополимеры сложных архитектур, таких как блочные, градиентные и блок-градиентные. Это связано с их способностью к самоорганизации в структуры более высокого порядка в зависимости от окружающих условий. При этом их свойства различаются в зависимости от микроструктуры (распределения звеньев вдоль полимерной цепи) [1, 2].

В нашей работе поставлена цель исследовать возможности регулирования микроструктуры подобных сополимеров на примере пары стирол/акриловая кислота (Ст/АК). Эта система, как было установлено ранее [2, 3], обладает широким потенциалом для варьирования относительной активности мономеров в сополимеризации и, следовательно, для создания сополимеров с заданной микроструктурой.

В докладе обсуждается влияние полярности растворителя, природы полимерного ОПЦ-агента и его степени полимеризации, а также концентрации ОПЦ-агента на возможности управления микроструктурой полимерной цепи. На примере сополимеров, синтезированных в разных условиях, но имеющих близкий средний состав показано влияние микроструктуры полимерной цепи на физико-химические свойства сополимеров.

Литература

1. C.L.H. Wong, J. Kim, J.M. Torkelson. Breadth of glass transition temperature in styrene/acrylic acid block, random, and gradient copolymers: unusual sequence distribution effects // J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys., 45 (2007), pp. 2842-2849.

2. O. Borisova, L. Billon, M. Zaremski, B. Grassl, Z. Bakaeva, A. Lapp, P. Stepanek and O. V. Borisov. pH-triggered reversible sol-gel transition in aqueous solution of amphiphilic gradient copolymers // Soft Matter, 2011, 7, 10824.

3. Chernikova E.V., Zaitsev S.D., Plutalova A.V., Mineeva K.O., Zotova O.S., Vishnevetsky D.V. Control over the relative reactivities of monomers in RAFT copolymerization of styrene and acrylic acid // RSC Advances. 2018, №26 (8), p. 14300-14310.

Благодарность

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-33-90096).