Соли арендиазония – новый тип сокатализаторов для аддитивной полимеризации циклоалкенов

Карпов Г.О.

Аспирант
Институт нефтехимического синтеза им.А.В.Топчиева РАН, Москва, Россия

e-mail: karpov@ips.ac.ru

Полимеры на основе циклоалкенов занимают важное место в макромолекулярном дизайне материалов с улучшенными свойствами. С одной стороны, это связано с возможностью направленного синтеза мономеров с различными заместителями, которые определяют свойства полимерного материала. С другой стороны, строение основной цепи таких полимеров, состоящей из повторяющихся циклических звеньев, определяет уникальные свойства полимеров: высокую термическую и химическую стабильность, оптическую прозрачность, низкую диэлектрическую проницаемость и др. [1]. Развитие этого направления связано с поиском доступных активных каталитических систем для полимеризации циклоалкенов. Применяемые сегодня каталитические системы на основе соединений переходных металлов (Pd, Ni, Ti) требуют активации дорогостоящими металлоорганическими сокатализаторами, чувствительными к кислороду и влаге воздуха. Поэтому нами предложен более простой подход к активации Pd-прекатализаторов, который основан на применении доступных органических реагентов – солей арендиазония.

В работе систематически изучена активация комплексов Pd(0) солями арендиазония в аддитивной полимеризации норборнена и циклопентадиена. Показана принципиальная возможность проведения аддитивной полимеризации норборнена в присутствии каталитических систем нового типа, а также оценено влияние структуры сокатализатора на активность каталитических систем. Новые каталитические системы активны на воздухе при низких соотношениях мономер/катализатор и способны вести полимеризацию в присутствии следов воды в растворителе. Оценены молекулярно-массовые характеристики продуктов. Строение полученных полимеров подтверждено с помощью ЯМР-спектроскопии

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ No. МД-1818.2020.3

Список литературы

[1] Bermeshev M.V., Chapala P.P. Addition polymerization of functionalized norbornenes as a powerful tool for assembling molecular moieties of new polymers with versatile properties // Progress in Polymer Science (Oxford). — 2018. — Vol. 84. — P. 1–46.