Формирование кобальт- и железосодержащего электромагнитного гибридного наноматериала в условиях ИК-нагрева

Костев А.И.

Инженер

Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева

Российской Академии Наук, Москва, Россия

E–mail: kostev@ips.ac.ru

В данной работе впервые разработан метод синтеза кобальт- и железосодержащего электромагнитного наноматериала на основе синтезированного ранее автором трехкомпонентного нанокомпозита на основе полидифениламин-2-карбоновой кислоты (ПДФАК), одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ) и наночастиц Fe3O4 [1]. Сущность данного метода заключается в том, что осуществляют ИК-нагрев прекурсора, полученного из магнитной жидкости на основе Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК, содержащей соль Со (II), в атмосфере аргона при Т = 800°С в течение 2–10 мин. Прекурсор получали растворением ацетата кобальта в стабильной суспензии Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК в демитилформамиде (ДМФА), который в дальнейшем удаляли при Т = 60–85 °С. Концентрация Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК в растворе ДМФА составляет 2 масс. %. В исходном нанокомпозите Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК содержание углеродных нанотрубок [ОУНТ] = 1–3 масс. %, а железа [Fe] = 17.9 и 33.5% (по данным АЭС-ИСП). Содержание кобальта [Co] = 5–30 масс. % относительно массы исходного нанокомпозита. При ИК-нагреве Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК в присутствии соли Со (II) в инертной атмосфере при температуре образца Т = 800 °С происходит восстановление металлов за счет выделяющегося при дегидрировании фениленаминовых структур водорода с образованием смеси магнитных наночастиц Co-Fe, (-Fe, β-Co, Fe3C. В результате формируется полимер-металл-углеродный нанокомпозит МНЧ/ОУНТ/ПДФАК, представляющий собой диспергированные в полисопряженной полимерной матрице кобальт- и железосодержащие магнитные наночастицы (МНЧ), закрепленные на углеродных нанотрубках. Образование нанокомпозита МНЧ/ОУНТ/ПДФАК подтверждено данными сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и рентгеноструктурного исследования. По данным СЭМ образуется смесь сферических наночастиц разного размера 20 < d < 65 нм и 100 < d < 350 нм. При этом фазовый состав нанокомпозитов МНЧ/ОУНТ/ПДФАК зависит от условий синтеза. Полученные нанокомпозиты характеризуются высокой термостабильностью, значительно превышающей термостабильность Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК. Исследование магнитных свойств при комнатной температуре показало, что наноматериалы МНЧ/ОУНТ/ПДФАК проявляют гистерезисный характер перемагничивания. Остаточная намагниченность MR наноматериалов МНЧ/ОУНТ/ПДФАК составляет до 9–12 Гс(см3/г, коэрцитивная сила HC – до 200–317 Э. Константа прямоугольности петли гистерезиса составляет кп = MR/MS = 0.092–0.149, что свидетельствует о значительной доле суперпарамагнитных наночастиц. Намагниченность насыщения заявленного материала растет с увеличением концентрации кобальта и достигает MS = 80–120 Гс(см3/г. Электропроводность нанокомпозитов МНЧ/ОУНТ/ПДФАК на несколько порядков выше электропроводности  исходного Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК и составляет 0.2–2.5 См/см. В проводимость наноматериалов значительный вклад вносит металлический компонент (МНЧ), но она также зависит от концентрации углеродных нанотрубок.

Литература

1. Ozkan S.Zh, Kostev A.I., Karpacheva G.P., Chernavskii P.A., Vasilev A.A., Muratov D.G. Hybrid electromagnetic nanomaterials based on polydiphenylamine-2-carboxylic acid // Polymers. 2020. V.12. № 7. P.1568.