Лиофильные и сорбционные свойства хитозановых аэрогелей, модифицированных сополимерами глицидилметакрилата и алкилметакрилатов

Ярцева В.М., Макевнина О.А., Брюзгина Е.Б.

Аспирант, 3 год обучения

Волгоградский государственный технический университет, химико-технологический факультет,

Волгоград, Россия

E–mail: yvita2311@gmail.com

Хитозан – экологичное соединение с возобновляемыми источниками сырья, обладая такими свойствами как способность к пленко- и волокнообразованию, биодеградируемость, биосовместимость, является привлекательным веществом для получения волокон, пленок, губчатых материалов, гранул, гидрогелей. Физические характеристики губчатых материалов в совокупности с функциональными свойствами хитозана обеспечивают потенциальную возможность применения данных материалов в качестве сорбентов различных загрязнений, таких как жидкие углеводороды, масла, нефть и нефтепродукты [1]. Химическая модификация хитозана с помощью прививки синтетических полимеров является актуальным направлением получения биоразлагаемых материалов и позволяет совместить характеристики природных и синтетических полимеров, в частности регулировать лиофильные свойства поверхности с сохранением способности к биодеструкции.

Объектами исследования являются хитозановые аэрогели, полученные лиофильной сушкой сшитых глутаровым альдегидом хитозановых гидрогелей, поверхностно модифицированные сополимерами глицидилметакрилата и алкилметакрилатов. Полученные аэрогели характеризуются низкой плотностью, составляющей 0,2 г/см3 и пористостью более 98%.

Взаимодействие оксирановых циклов в структуре сополимеров глицидилметакрилата и алкилметакрилатов с функциональными группами хитозана с образованием ковалентных связей обеспечивает устойчивость материалов к вымыванию модификатора, тогда как алкилметакрилатные звенья придают поверхности гидрофобный характер, определяющий селективность сорбции углеводородных загрязнений с водной поверхности.

В результате модификации поверхность хитозановых аэрогелей приобретает высокогидрофобные свойства с углами смачивания до 155(, при этом значительно снижается водопоглощение по сравнению с немодифицированным аэрогелем и сохраняется высокая сорбирующая способность по отношению к синтетическому моторному маслу, дизельному топливу, легкой нефти.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта № 19-73-10147.

Литература

1. Li, A. et al. An environment-friendly and multi-functional absorbent from chitosan for organic pollutants and heavy metal ion // Carbohydrate Polymers. 2016, №148. р. 272-280.