Синтез и свойства нового кремнийорганического наноструктурированного люминофора

Левков Л.Л.1, Заборин Е.А.2, Борщёв О.В.2

студент, 4 курс специалитета,

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН,

Москва, Россия

E–mail: levkov.lev@yandex.ru

Синтез кремнийорганических наноструктурированных люминофоров (КНЛ) является ключевым этапом разработки материалов с высоким квантовым выходом, применяемых в оптоэлектронных устройствах. Основные требования к таким материалам: эффективный внутримолекулярный перенос энергии, настраиваемые максимумы поглощения и люминесценции, растворимость в органических растворителях, термическая стабильность и др. Абсорбционно-люминесцентные свойства КНЛ определяются комбинацией хромофоров донорного и акцепторного типа, соединенных через атом кремния, обеспечивающий внутримолекулярный перенос энергии по механизму Фёрстера [1]. В качестве донорного фрагмента выбран пара-терфенил с солюбилизирующим заместителем [2]. Акцепторный фрагмент представляет собой бистиенильное производное 2,1,3-бензотиадиазола.

Синтез нового КНЛ с пара-терфенильными донорными фрагментами и 4,7-ди-2-тиенил-2,1,3-бензотиадиазольным акцептором осуществляли в три стадии (Рис.1). На первой стадии литиевое производное 4''-(2-этилгексил)-1,1':4',1''-терфенила взаимодействовало с дихлор(метил)(тиофен-2-ил)силаном в инертной атмосфере и абсолютных растворителях с образованием монодендрона I. На второй стадии монодендрон последовательно литиировался и взаимодействовал с изопропокситетраметилдиоксибороланом с образованием борорганического производного II. Третья стадия - кросс-сочетание в условиях Сузуки соединения II и 4,7-дибром-2,1,3-бензотиадиазола.

Рисунок 1. Схема синтеза люминофора

Контроль протекания реакций выполняли методом гель-проникающей хроматографии. Фазовое поведение III охарактеризовано методом ДСК, термостабильность в инертной среде и на воздухе определены методом ТГА. Зарегистрированы спектры поглощения и люминесценции в растворе.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-29-17006

Литература

- Borshchev O. V., Surin N. M., Skorotetcky M. S., Ponomarenko S. A.. Highly efficient wavelength shifters: design, properties, and applications // INEOS OPEN. 2019, Vol. 2, № 4, P. 112–123, DOI: 10.32931/io1916r

- Ponomarenko S.A., Surin N.M., Skorotetcky M.S., Borshchev O.V., Pisarev S.A, Svidchenko E.A., Fedorov Y.V., Molins F. and Brixner T. // J. Mater. Chem. C, 2019,Vol 7, P. 14612.