Синтез частиц блок-сополимеров акриловой кислоты, н-бутилакрилата и стирола в присутствии наночастиц диоксида титана

Рыжиков К.А., Мустафаев Э.Т.

Студент 1-го курса магистратуры, студент 1-го курса магистратуры

Российский технологический университет - МИРЭА, институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений им. С.С. Медведева,

Москва, Россия

E-mail: kir30877@mail.ru

Среди различных методов проведения гетерофазной полимеризации затравочная полимеризация, где местом нуклеации частиц выступает заранее полученная полимерная суспензия, выгодно отличается возможностью получения частиц с широким диапазоном размеров [1]. Кроме того, в последнее все чаще появляются публикации, посвященные получению нанокомпозиционных частиц с применением затравочной полимеризации.

Настоящая работа посвящена изучению закономерностей полимеризации стирола, Ст, где в качестве затравочных частиц будут использованы частицы блок-сополимера акриловой кислоты, АК, и н-бутилакрилата, н-БА, полученного полимеризацией с обратимой передачей цепи по механизму присоединения-фрагментации (ОПЦ) в присутствии симметричного тритиокарбоната. Применение в качестве затравочных частиц блок-сополимеров, полученных в условиях ОПЦ, может способствовать контролю молекулярно-массовых характеристик образующегося блок-сополимера и формированию частиц более сложной морфологии. Затравочная полимеризация с использованием частиц блок-сополимеров, способных участвовать в росте цепи по механизму ОПЦ, сравнительно новая область полимерной химии.

Частицы блок-сополимера АК и н-БА, представляющие собой устойчивую суспензию в водной среде, синтезировали по методике, описанной в работе [2]. Средний диаметр частиц – 57 нм, концентрация ~ 3 % масс. В качестве второго мономера использовали дисперсию TiO2 (Sigma Aldrich, средний диаметр ~ 25 нм) (1 % масс.) в Ст, стабилизированную Span-80 (3 % масс.). Введение мономерной фазы к затравочным частицам осуществляли через стадию динамического набухания, для определения продолжительности этой стадии изучали изменение среднего диаметра частиц во времени. К частицам блок-сополимера добавляли дисперсию TiO2 в стироле и перемешивали, уже через 2 часа частицы увеличились в среднем на 30 нм, далее их размер практически не изменялся. Полученную реакционную смесь переносили в трехгорлую колбу, добавляли инициатор, динитрил азоизомасляной кислоты (1.5 ммоль/л). Реакцию проводили при 70 °С в течение 3-х часов. Полимеризация протекала с высокой скоростью, конверсия мономера уже через час полимеризации составила 86 %, а к концу полимеризации увеличилась до 94 %. Полученная суспензия характеризовалась унимодальным распределением частиц по размерам, средний диаметр частиц составил – 92 нм.

Литература

- Wang L.,  Li H., Rieger J.,  Shi G., Hong J., Chen Z., Jin C., Sun C., Yao B. Synthesis of SiOH-functionalized composite particles with buckled surface by seeded emulsion polymerization // Colloid. Polym. Sci. 2017. Vol. 295. p. 471−478.

- Серхачева Н.С, Черникова Е.В., Плуталова А.В., Минеева К.О., Насимова И.Р., Кожунова Е.Ю., Большакова А.В., Толкачев А.В., Зайцев С.Д., Прокопов Н.И., Зезин А.Б. Гомо- и гетерофазная полимеризация бутилакрилата под действием полиакриловой кислоты в качестве агента обратимой передачи цепи // Высокомолекулярные соединения. Серия Б. - 2015, Т. 57, № 6. - С. 1-13.