Получение депо-систем на основе полигидроксиалканоатов

Липайкин С.Ю., Дорохин А.С.

Аспирант, 1 курс аспирантуры (лаборатория Биотехнологии новых материалов)

Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

E–mail: LipaikinSJ@gmail.com

Циклические органические пероксиды (ЦОП) – это обширный класс соединений, представители которого обладают существенной биологической активностью по отношению к гельминтам, паразитическим простейшим, грибкам, вирусам и раковым клеткам. В настоящее время разрабатывается множество новых препаратов на основе ЦОП, однако из-за высокой реакционной способности эти соединения могут обладать существенными системными побочными эффектами, для снижения которых разрабатываются системы контролируемого высвобождения и таргетированной доставки данных лекарственных препаратов [1]. Для этих целей могут использоваться полигидроксиалканоаты – сложные полиэфиры оксикарбоновых кислот, характеризующиеся высокой степенью кристалличности, биосовместимостью и относительно медленной биодеградацией [2].

Цель работы – разработка депо-формы пролонгированного действия хлорсодержащего органического пероксида (C17H21ClO5) на основе среднецепочечных полигидроксиалканоатов [3].

Микрочастицы поли-3-гидроксибутирата (П3ГБ), содержащие органический пероксид, получены методом распылительного высушивания.

Установлено, что средний диаметр микрочастиц равен 2.6±0.1 мкм (PDI = 0.149), величина дзета-потенциала составила -39.6±0.4 мВ.  Выход активного вещества из микрочастиц в модельную среду (ДМСО) определяли спектрофотометрически на Thermo Scientific Genesys 10S UV-Vis при длине волны 268 нм. Определено, что полный выход препарата из ПГА-матрикса достигается за 216 часов. На основании полученных в кинетическом исследовании данных рассчитана эффективность инкапсулирования пероксида и величина его включения в П3ГБ-матрикс, которые составили 37.7% и 7.1% соответственно.

По результатам ДСК установлено, что включение пероксида в микрочастицы на основе П3ГБ приводит к уменьшению температур плавления и кристаллизации составов по сравнению с ненагруженными частицами: 161.3оС и 117.4оС для микрочастиц, содержащих пероксид, по сравнению с 176оС и 123.6оС для ненагруженных полимерных частиц.

Полученная депо-система обладает цитотоксическим действием по отношению к раковым клеткам линии HeLa, что подтверждают результаты МТТ-теста.

Литература

1. Vil, V.A., Yaremenko, I.A., Ilovaisky, A.I., Terent’ev, A.O. Peroxides with Anthelmintic, Antiprotozoal, Fungicidal and Antiviral Bioactivity: Properties, Synthesis and Reactions // Molecules. 2017, №22(11). 1881.

2. Shishatskaya, E.I. Degradation of P(3HB) and P(3HB-co-3HV) in biological media // Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition. 2005, №16(5). p. 643-657.

3. Волова Т.Г., Калачева Г.С. Патент №20511967 – Способ получения полимера β-оксимасляной кислоты. 1996.

Работы проведены с использованием аналитического оборудования, являющегося собственностью Красноярского регионального центра коллективного пользования ФИЦ КНЦ СО РАН.

Образцы органических пероксидов любезно предоставлены к.х.н И.А. Яременко, научным сотрудником Лаборатории исследования гомолитических реакций Института органической химии Н.Д. Зелинского РАН под руководством члена-корреспондента РАН, заместителя директора Института, заведующего лаборатории А.О. Терентьева.