Изучение микрогелей цилиндрической формы в растворе методом компьютерного моделирования

Жолудев С.И.,1 Гумеров Р.А.1

Студент, 1 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

Email: zholudev@polly.phys.msu.ru

Полимерные микрогели – макромолекулярные объекты, представляющие собой набухшую в растворителе полимерную сетку, полученную соединением линейных цепей поперечными сшивками. Отличительной особенностью микрогелей является их высокая чувствительным к внешним воздействиям, таким как температура и уровень pH, которая проявляется в виде сильного изменения объема (набухания или коллапса). В то время как поведение микрогелей сферической формы хорошо изучено, научный интерес представляют сетки цилиндрической формы, синтез которых стал возможен совсем недавно [1]. Ввиду анизотропии формы, в растворах цилиндрических микрогелей возможно возникновение квазижидкокристаллического упорядочения, параметр порядка которого может изменяться посредством набухания или коллапса частиц. Данная особенность может иметь важное прикладное значение, и таким образом несферические микрогели могут служить основой для создания функциональных систем в медицине и технике, таких как матрицы для направленного роста биологической ткани [2], плёнки с изменяющимся цветом и проницаемостью, и т.д.

В первой части работы были изучены одиночные микрогели цилиндрической формы в растворе методом диссипативной динамики частиц. Исследовалось влияние начальных параметров модели: длины субцепи, соотношения сторон, массы - на коллапс цилиндрического микрогеля в растворе, на его структуру. Было показано, что в растворе в зависимости от параметров может наблюдаться одна из трёх форм цилиндрического микрогеля: цилиндр, капсула, шарообразная. При этом характер коллапса оказался зависимым от всех параметров модели: было установлено, что самоподобный коллапс (сохранение цидиндроподобной формы для любого параметра взаимодействия полимера с растворителем из рассматриваемого диапазона) соответствует модели с наименьшей длиной субцепи, слабовыраженной анизотропией и большей массой.

Также проведено исследование поведения ансамбля цилиндрических микрогелей при повышении объемной доли полимера в растворе. Найдено предельное значение объемной доли, характеризующее начало жидкокристаллического упорядочения.

Благодарность

Авторы выражают благодарность профессору Потемкину И.И. Работа выполнена при поддержке грантов РНФ № 21-73-30013 и РФФИ 19-03-00472. Моделирование проводилось на суперкомпьютере Ломоносов 2 суперкомпьютерного комплекса Московского государственного университета.

Литература

1. A. J. D. Krüger, J. Köhler, S. Cichosz, J.C. Rose, D.B. Gehlen, T. Haraszti, M. Möller, L. DeLaporte A Catalyst-Free, Temperature Controlled Gelation System for in-Mold Fabrication of Microgels // Chem. Commun. 2018. Vol. 54, P. 6943–6946.

2. J. C. Rose, M. Cámara-Torres, K. Rahimi, J. Köhler, M. Möller, L. De Laporte Nerve Cells Decide to Orient inside an Injectable Hydrogel with Minimal Structural Guidance // Nano Lett. 2017. Vol.17, P. 3782–3791.