Синтез сополимеров на основе макромономеров полиметилметакрилата и полиэтиленоксида и исследование их свойств в водном растворе

Алиев Э.Э.1

Студент, 6 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: elvin.aliev.1996@inbox.ru

Амфифильные сополимеры представляют интерес как компонент лекарственных систем, позволяющих реализовать направленный транспорт биологически активных веществ (БАВ), пролонгировать их действие, предотвратить побочное расходование, снизить токсичность. В настоящей работе разработан способ получения макромономераполиметилметакрилата с помощью "нитроксильной" полимеризации ММА и  исследованы свойства сополимера, полученного на основе сополимеризации с ПЭГ-метакрилатом [1,2].

Для достижения поставленной цели провели две серии полимеризаций ММА сварьированием концентраций инициатора ДАК и нитроксилов ТЕМПО в соотношении 1:1 и варьированием концентрации ДАК при постоянной концентрации ТЕМПО при 120оС. Контроль синтеза осуществляли методами электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и гель-проникающей хроматографии (ГПХ).

Сополимеризация амфифильных сополимеров на основе “strathclyde” полимеризации основана на сополимеризации двух мономеров гидрофильного и гидрофобного характера в присутствии высокой концентрации сшивателя и передатчика цепи [3]. В настоящей работе предложен способсинтеза амфифильного сополимера, в котором предполагается объединить в одном веществе и мономер, и передатчик цепи.

а						б  
Схема 1. Строение амфифильных "щеточных" сополимеров ПЭГМА (красные символы) и ПММА (зеленые символы) (а) и разветвлённых сополимеров аллилацетата (белый символ) и  ПЭГ-А (красные символы) в присутствии сшивателя дивинилбензола (черный символ) (б).

В качестве такого вещества был выбран аллилацетат, являющийся высокоактивным передатчиком цепи. В данной работе была исследована относительная активность мономеров ПЭГ-акрилата и аллилацетата в сополимеризации, кинетика сополимеризации методом калориметрии. Контроль состава и молекулярных масс полученных сополимеров осуществляли с помощью ЯМР и ГПХ.

Литература

- Chong (B.)Y.K., Ercole F., Moad G., Rizzardo E., Thang S.H., Anderson A.G./ Imidazolidinonenitroxide-mediated polymerization// Macromolecules. 1999. V.32. N21. P. 6895-6903.

- Заремский М.Ю. Псевдоживая радикальная полимеризация под действием нитроксилов: автореф. дисс. д.х.н. –М.: 2008.

- Фадеева Н.В. Закономерности формирования сетчатых сополимеров N-винилпирролидона с контролируемой нанопористой структурой: автореф. дисс. к.х.н. – М.: 2016.