Исследование реологических и теплофизических свойств эпоксидного фазопереходного теплоаккумулирующего материала

Ильина С.О.,1,2 Макарова В.В. 2 Ильин С.О.2

Студент, 1 курс магистратуры, младший научный сотрудник

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: sv.o.ilyina@gmail.com

На сегодняшний момент наблюдается постепенный переход от традиционной энергетики к ее экологичным формам, основанным на таких источниках энергии, как ветер и солнечный свет [1]. Создание новых способов производства энергии и исследования в этой области представляют интерес на международном уровне, потому что касаются вопросов энергосбережения, эффективного и рационального использования имеющихся ресурсов и возобновляемых источников энергии. Постепенное истощение ископаемого сырья, растущие потребности населения в сочетании с негативным влиянием на окружающую среду ускоряет переход к новой энергетике. Это, в свою очередь, приводит к необходимости разработки эффективных и надежных методов хранения энергии [2, 3]. Одним из таких методов является применение специальных веществ, способных аккумулировать тепло в результате фазового перехода и заключенных в полимерную матрицу для удобства применения [4].

В данном исследовании в качестве аккумулирующего материала использовали эпоксидную матрицу (ЭД-22), содержащую эмульгированные капли растительного масла с высокой температурой плавления. Для оценки свойств эпоксидных композиций применяли такие методы как ротационная реометрия, лазерная интерферометрия, динамический механический анализ и дифференциальная сканирующая калориметрия. Исследование реологических свойств образцов показало, что исходная смесь олигомера и отвердителя (диаминодифенилсульфона) является вязкопластичной из-за структурной сетки частиц отвердителя, тогда как даже небольшая концентрация растительного масла разрушает эту структуру, приводя к снижению эффективной вязкости композиций. При оценке изменения теплового потока при отверждении выяснено, что добавление масла немного замедляет процесс отверждения, но не влияет на его полноту. В результате исследования совместимости компонентов удалось узнать, что эпоксидный олигомер лучше растворяется в растительном масле, чем масло в олигомере. Масло способно растворяться в олигомере только в очень низких концентрациях и при высоких температурах, что, тем не менее, позволяет достичь равномерного распределения капель в отвержденном образце благодаря обратимости растворения масла в процессе высокотемпературного отверждения. Диспергированные в эпоксидной матрице капли масла способны к обратимым переходам жидкость-твердое тело, что сопровождается поглощением и отдачей тепловой энергии.

Литература

1. Четошникова, Л.М. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: учебное пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2010. – 69 с.

2. A Comprehensive Review of Thermal Energy Storage. Sustainability, 10(2), 191, 2018. doi:10.3390/su10010191.

3. Solomon, B. D., & Krishna, K. (2011). The coming sustainable energy transition: History, strategies, and outlook. Energy Policy, 39(11), 7422–7431. doi:10.1016/j.enpol.2011.09.009.

4. Sharma, A., Tyagi, V.V., Chen, C.R., Buddhi, D. Review on thermal energy storage with phase change materials and applications. Renewable and sustainable energy reviews. 2009, 13(2), p. 318–345.