Функциональные наномодифицированные материалы на основе композитов эластомер/МУНТ

Земцова Н.В.

Аспирант, 1 курс

Тамбовский государственный технический университет,

кафедра «Техника и технологии производства нанопродуктов», Тамбов, Россия

E–mail: natasha_paramonova_68@mail.ru

Щегольков А.В.

Кандидат технических наук, доцент,

Тамбовский государственный технический университет,

кафедра «Техника и технологии производства нанопродуктов», Тамбов, Россия

E-mail: energynano@yandex.ru

Повышение эффективности различных технических систем, использующих нагревательные элементы, связано с разработкой новых типов материалов. Особенно это касается отопительных систем. Отопительная система позволяет поддерживать в доме комфортные условия на протяжении всего холодного периода. Сейчас в современной технике появляется все больше новых функциональных материалов, которые превосходят по своим свойствам традиционные материалы.

В современной практике создания наномодифицированных материалов получили распространение многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ). Наиболее перспективными  являются наномодифицированные материалы на основе композитов эластомер/МУНТ. Возможности данных материалов достаточно широки за счет многообразия композитов и наполнителей, а также способов их модификации. Применение композитных материалов в электрических нагревателях позволяет добиться хороших результатов: высокое КПД, экономичность системы, улучшение скорости работы, экологичность и многочисленные дополнительные преимущества.

Тип композитной матрицы эластомера (кремнийорганический или полиуретановый компаунд) определяет целый ряд важнейших свойств функционального нагревателя. К этим свойствам относится гибкость, термоустойчивость, равномерность распределения проводящих дисперсных наполнителей, а также свойства саморегулирования температуры.

В свою очередь, МУНТ могут значительно улучшить теплопроводность и  электропроводность. Для введения МУНТ в эластомер необходимо его равномерное распределение в функциональном материале, которое можно добиться с помощью ультразвукового и механического перемешивания в эластомере.

Синтез МУНТ может быть осуществлен с помощью микроволнового излучения с применением металл-органических катализаторов [1].

Выявлено, что применение МУНТ позволяет создать такой  полимерный композит,  который при приложенном электрическом напряжении обеспечивает устойчивые тепловыделения с постоянной температурой. Распределение температурного поля проведено с помощью бесконтактного метода измерения температуры. Равномерность распределения температурного поля на поверхности нагревателя не превышает 5 °С. Для такого нагревателя КПД составляет 95%, а удельная мощность доходит до 120 Вт/м2.

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям в рамках научного проекта по договору № 15535ГУ / 2020 (доб. 0059250) от 4 июля 2020 года.

Литература

1. Rudd, J.A., Gowenlock, C.E., Gomez, V., Kazimierska, E., Al-Enizi, A.M., Andreoli, E., Barron, A.R. Solvent-free microwave-assisted synthesis of tenorite nanoparticle-decorated multi-walled carbon nanotubes. Journal of Materials Science & Technology. 2019, № 35 (6), p. 1121-1127.