Гидродинамические свойства хитозанов в водных средах

Гаврилова О. Н.

Студент, 2 курса магистратуры

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия

E–mail: olnikgavrilova@yandex.ru

Изучение гидродинамических свойств разбавленных растворов полимеров позволяет получить информацию о размерах и форме молекулярных клубков в растворе. Этот вопрос чрезвычайно важен для водорастворимых полимеров, таких как хитозан. Указанный олигосахарид является биосовместимым, гипоаллергенным и применяется в медицинских целях. Его фармакологические свойства будут существенно зависеть от молекулярной массы и глобулы в растворе.

Вискозиметрия является одним из наиболее доступных и информативных методов исследования растворов полимеров. Этот метод основан на известном уравнении Марка-Хувинка:,где k и α — константы для данной системы полимер-растворитель при определенной температуре, [η] – характеристическая вязкость, MM – молекулярная масса полимера. В литературе приводится несколько значений константы k, которая варьируется в диапазоне 0,00304 - 599 и для коэффициента a диапазон несколько меньше от 0,58 до 1,26. Константа k и a существенно зависят от состава среды, температуры, степени деацетилирования хитозана и формы полимерной глобулы.

Основной задачей является влияние констант k и a на вычисление ММ хитозана. Вискозиметрические исследования проводили согласно стандартной методике на вискозиметре Уббелоде при 25 ºС. В качестве растворителя использовали 0,33М CH3COOH/0.3M NaCl.

Сравнение расчетной молекулярной массы с паспортными данными

| Молекулярная масса хитозана по паспорту, кДа | Степень деацетилирования (CD), % | Расчетная молекулярная масса хитозана, кДа |
| --- | --- | --- |
|  |  | k = 3.41*10-5; a = 1.02 0,33М CH3COOH/ 0.3M NaCl, СD=78-80, pH = 4.7 | k = 1.81*10-5; a = 0.93 0,1М CH3COOH/ 0.2M NaCl, СD=80, pH = 2.8 |
|  |  |  | δ |  | δ |
| 11.7 | 98 | 2.1 | 5.6 | 8.7 | 1.3 |
| 18.8 | 94 | 3.7 | 5.1 | 16.3 | 1.2 |
| 180 |  | 54.7 | 3.3 | 310.8 | 1.7 |
| 200 | 82 | 59.1 | 3.4 | 338.4 | 1.7 |
| 200 | 83 | 59.5 | 3.4 | 340.7 | 1.7 |
| 500 | 60 | 123.4 | 4.1 | 758 | 1.5 |
| 500 | 80.5 | 83 | 6.0 | 490.6 | 1.0 |
| 500 | 90 | 97.4 | 5.1 | 585 | 1.2 |

Полученные значения средневязкостной ММ неудовлетворительно согласуется с заявленными паспортными характеристиками хитозанов. Для констант k = 3.41*10-5; a = 1.02 четко прослеживаются две группы отклонений. Наименьшая δ (увеличение в 3 раза) характерна для хитозанов с СD максимально близкой к 80%. Уменьшение или увеличение СD приводит к завышенным ~ в 5 раз средневязкостным ММ. Использование констант k = 1,81*10-5; a = 0,93 позволяет получить более близкие значения к заявленным паспортным данным. Причем в случае отклонения СD от 80 погрешность в определении ММ не превышает 1,7 раза. Полученные данные (а = 0,93) позволяют предположить, что хитозаны в исследуемом растворе формируют не строго сферические глобулы.

Выражаю признательность научному руководителю к.х.н. Е. С. Юриной.