Полиэлектролитные комплексы хитозан-фосфат декстран для локальной контролируемой содоставки доксорубицина и индометацина

Огородников В.Э.,1 Соломевич С.О.,1 Бычковский П.М.2

Младший научный сотрудник

1Научно-исследовательский институт физико-химических проблем Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь

2Учебно-научно-производственное республиканское унитарное предприятие «УНИТЕХПРОМ БГУ», Минск, Беларусь

E–mail: aharodnikau.u@gmail.com

Полиэлектролитные комплексы, спонтанно образующиеся при смешивании противоположно заряженных растворов полиэлектролитов без использования органических растворителей и химически сшивающих агентов, являются отличными кандидатами для использования в качестве носителей лекарственных веществ [1]. Недавние исследования показали, что нестероидный противовоспалительный препарат индометацин может не только снимать боль, воспаление и жар, но и увеличивает внутриклеточную концентрацию противоопухолевого вещества доксорубицина, что в конечном итоге приводит к усилению цитотоксичности в опухоли с множественной лекарственной устойчивостью [2]. Целью этой работы было исследовать синтез полиэлектролитных комплексов хитозан-фосфат декстрана в виде биоразлагаемых гидрогелей и изучить иммобилизацию доксорубицина и индометацина для создания пролонгированной системы доставки цитостатика.

На первом этапе работы были получены водорастворимых фосфаты декстрана со среднемассовой молекулярной массой от 60 до 990 кДа и степенью замещения фосфорнокислыми группами от 0,2 до 0,8 на одно глюкопиранозное звено. Далее было изучено комплексообразование между фосфатами декстрана и хитозаном, определено влияние молекулярной массы, степени замещения, структуры, строения и кислотно-основных свойств полисахаридов и условий реакции на выход гель-фракции, состав и физико-химические свойства гидрогелей. Исследование деструктивных превращений полиэлектролитных комплексов in vitro в средах, имитирующих основные жидкости живого организма, в присутствии лизоцима показало возможность полной биодеградации, скорость которой определяется физико-химическими свойствами полученных физических гидрогелей. Стехиометрические полиэлектролитные комплексы показали хорошую биосовместимость in vitro, которая оценивалась на клетках эпителиальной карциномы шейки матки человека, и чувствительность к изменению pH, что делает представленные материалы интересными для биомедицинских приложений.

Были определены закономерности процессов взаимодействия полиэлектролитных комплексов с доксорубицином и индометацином и показана возможность получения физических гидрогелей с более чем 90% степенью инкапсулирования каждого из лекарственных веществ. Высвобождение лекарственных веществ из гидрогелей происходило за счет нефиковской диффузии и составляло от 24,3 до 67,8 % через 96 часов после начала процесса. Таким образом, синтезированные полиэлектролитные гидрогели могут быть полезны для разработки новых биоматериалов, включая системы пролонгированной доставки противоопухолевых веществ.

Литература

1. Solomevich S.O., Dmitruk E.I., Bychkovsky P.M., Salamevich D.A., Kuchuk S.V., Yurkshtovich T.L. Biodegradable polyelectrolyte complexes of chitosan and partially crosslinked dextran phosphate with potential for biomedical applications // International Journal of Biological Macromolecules. 2021. №169. P. 500–512.

2. Matsunaga, S., Asano, T., Asano, A. T., Fukunaga, Y. Indomethacin overcomes doxorubicin resistance with inhibiting multi-drug resistance protein 1 (MRP1) // Cancer Chemotherapy and Pharmacology. 2006. №58. P. 348–353.