Изучение амфифильных молекулярных щеток на межфазной границе методом компьютерного моделирования

Бугаева А.С.

Студент, 3 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: bugaeva.as18@physics.msu.ru

Молекулярные щетки — макромолекулы, состоящие из длинной полимерной цепи, называемой остовом, и более коротких боковых цепей [1]. Отличительной особенностью таких полимеров является увеличенная (наведенная) персистентная длина в хорошем растворителе ввиду стерического отталкивания между боковыми цепями, что обеспечивает макромолекулам цилиндрическую форму при небольшой длине остова. При этом по химическому составу боковые цепи обычно отличны от цепи-остова, и в случае прививки цепей двух и более сортов полученные сополимеры будут обладать амфифильностью. Будучи растворенными в селективном растворителе, амфифильные щетки будут формировать мицеллы, агрегационное число которых будет намного меньше, чем у сходных по композиции линейных блок-сополимеров. В предельном случае возможно формирование мономолекулярных мицелл, имеющих несферическую форму и которые могут применяться в качестве наноконтейнеров для адресной доставки лекарств. Помимо самоорганизации в селективном растворителе, амфифильные молекулярные щетки, наряду с ПАВ и блок-сополимерами, проявляют высокую поверхностную активность и могут служить в качестве эффективных стабилизаторов эмульсий. При адсорбции на межфазную границу, боковые цепи ориентируются в те фазы, в которых они обладают наибольшей растворимостью. Однако возможна ситуация, когда вторая фаза для будет являться плохим растворителем для всех компонент полимера (например, для случая межфазной границы вода/воздух), в результате чего внутри полимерного монослоя происходит самоорганизация, в частности, происходит формирование поверхностных мицелл. В случае плоской межфазной границы (например, в пленках Ленгмюра — Блоджетт) осаждение полученных монослоев на твердую подложку приведет к получению сверхтонкой наностуктурированной полимерной пленки, которая впоследствии может служить шаблоном как, например, для получения монодисперсных металлических наночастиц, так и для получения двумерных фотонных кристаллов. При этом морфология сформированного на межфазной границе монослоя будет зависеть как от его степени сжатия, так и от архитектуры одиночных макромолекул. Однако в настоящий момент данная тема остаётся слабоизученной.

В настоящей работе методом диссипативной динамики частиц была изучена самоорганизация амфифильных молекулярных щеток с чередующимися гидрофильными и гидрофобными боковыми цепями на межфазной границе. Было показано, что при адсорбции морфология частиц может изменяться и переходить из сферической в несферическую. Кроме того, было показано, что сжатие полученного монослоя приводит к изменению морфологии, что позволяет таким образом контролировать структуру ансамбля макромолекул. Полученные результаты могут быть актуальными для получения ультратонких полимерных покрытий со сложной наноструктурой.

Работы выполнена под научным руководством науч.сотр. кафедры физики полимеров и кристаллов Гумерова Р.А. и при поддержке гранта РФФИ № 20-53-12023. Моделирование проводилось на суперкомпьютере Ломоносов 2 суперкомпьютерного комплекса Московского Государственного Университета.

Литература

1. Guojun Xie, Michael R. Martinez, Mateusz Olszewski, Sergei S. Sheiko, and Krzysztof Matyjaszewski. Molecular Bottlebrushes as Novel Materials // Biomacromolecules 2019, №20(1). p. 27–54.