Исследование полимерных пленок силоксанового производного бензоциклобутена

Осипов Р.Ю. 1, 2

студент, 1 курс магистратуры, инженер-технолог 1 кат

1АО «Центральный научно-исследовательский технологический институт ТЕХНОМАШ», Москва, Россия

2 Российский технологический университет МИРЭА, институт тонких химических технологий имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: rafael.osipov@inbox.ru

Полимерные материалы активно используются в электронике в качестве диэлектрических покрытий. Одними из наиболее перспективных полимерных диэлектриков являются производные бензоциклобутена (БЦБ), обладающие низкой диэлектрической проницаемостью (=2,65 в широком интервале частот (1 кГц-20 ГГц), высокой термической стабильностью (Td5%=467(C), низким влагопоглощением, хорошими механическими характеристиками [1].

Ведутся интенсивные исследования производных БЦБ. Целью данной работы являлось исследование характеристик полимерных пленок на основе 1,3-бис(1,2-дигидробензоциклобутен-4-ил)-1,3-диметил-1,3-дивинилсилоксана (DBDVS) [2].

Пленки были получены методом центрифугирования на оборудовании Model P6712 Programmable Spin Coating System из растворов DBDVS в мезитилене с различной вязкостью. Диапазон скоростей составлял 500-3000 об/мин. После центрифугирования образцы проходили дополнительную термическую обработку при 200-250(С для полимеризации DBDVS.

В таблице 1 представлены данные о толщине пленок в зависимости от вязкости раствора DBDVS, использовавшегося для получения пленки.

Таблица 1 - Толщина пленок в зависимости от вязкости раствора DBDVS, использовавшегося для получения пленки

| № | Содержание DBDVS, % | Динамическая Вязкость, мПа*с | Толщины пленок, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,0 | 30 | 2-3 |
| 2 | 36,0 | 415 | 7-9 |
| 3 | 41,6 | (1000 | 13-15 |
| 4 | 46,0 | (1000 | 24-26 |

Для измерения диэлектрических параметров методом спекания между 2 поверхностями в инертной атмосфере были получены свободные от подложки образцы полимерных пленок DBDVS толщиной 480-500 мкм и площадью 1,5-2 см2. Измерения диэлектрической проницаемости DBDVS проводились на анализаторе импеданса и параметров материалов Agilent E4991A Material Analyzer с использованием измерительной оснастки Agilent 16453A на частоте 1 ГГц. Значение диэлектрической проницаемости  ( составило 2,34; тангенса угла диэлектрических потерь  tg( - 0,0004.

Термическое поведение полимеров изучалось методом термогравиметрического анализа (ТГА), который проводился в динамическом режиме в диапазоне 50-700°C с использованием системы TG50 M3 Mettler Toledo с точностью определения массы образца до 1 мкг. Для полностью сшитого полимера DBDVS значение Td5% составило 463(С.

Таким образом, исследованный полимер на основе DBDVS является перспективным материалом для формирования диэлектрических покрытий в микроэлектронике

Литература:

1. http://www.dow.com/cyclotene

2. Cheng Yu. et al. Hydrolysis and condensation of a benzocyclobutene-functionalized precursor for the synthesis of high performance low-K polymers // RSC advances. – 2017. – Т.7. – С.17768-17768.