Контролируемый синтез сополимеров акриловой кислоты и стирола в полярном растворителе под действием сополимерных агентов обратимой передачи цепи

Меденцева Е.И.1, Минеева К.О.1

Студентка, 6 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: medentseva.ek@yandex.ru

Управляемый синтез композиционно-однородных сополимеров с узким ММР различного строения – одна из важных задач полимерной химии. Одним из эффективных инструментов для решения этой задачи является полимеризация с обратимой передачей цепи (ОПЦ). Она позволяет получать линейные полимеры градиентного, блок-градиентного строения и более сложных архитектур и не чувствительна к природе функциональных групп в мономерах.

Ранее мы показали, что при полимеризации разнополярных мономеров, например, стирола (Ст) и акриловой кислоты (АК) в условиях ОПЦ-процесса удается изменять относительную активность мономеров в сополимеризации и соответственно регулировать микроструктуру полимерных цепей, изменяя полярность растворителя и ОПЦ-агента [1]. Наблюдаемый эффект связан с проявлением избирательной сольватации мономеров активным центром. Однако дальнодействие данного эффекта в полимеризации оставалось под вопросом.

В этой связи в настоящей работе методом ОПЦ были синтезированы сополимеры стирола и акриловой кислоты разных составов, и они были использованы в качестве полимерных ОПЦ-агентов в сополимеризации Ст и АК в ДМФА. Мольное отношение мономеров в исходной мономерной смеси составляло [АК]0/[Ст]0=10/90, 50/50, 90/10 %. Сополимеризацию вели при 80оC, концентрациях ДАК и полиОПЦ-агентов 10-3 и 6(10-3 моль/л, соответственно.

Установлено, что кинетика сополимеризации зависит от состава мономерной смеси и мало зависит от состава полиОПЦ-агента. Анализ молекулярно-массовых характеристик образующихся сополимеров показал, что синтезированные сополимеры эффективны как ОПЦ-агенты и позволяют контролировать ММР продуктов сополимеризации. Состав «выросших» сополимеров также чувствителен к составу исходной мономерной смеси и малочувствителен к составу полиОПЦ-агента.

Таким образом, эффект избирательной сольватации становится менее выраженным при переходе от гомополимерных ОПЦ-агентов к сополимерным. Однако при этом сохраняется возможность задавать микроструктуру цепи, меняя состав начальной мономерной смеси.

Литература

1. Chernikova E.V., Zaitsev S.D., Plutalova A.V., Mineeva K.O., Zotova O.S., Vishnevetsky D.V. Control over the relative reactivities of monomers in RAFT copolymerization of styrene and acrylic acid // RSC Advances. 2018, №26 (8), p. 14300-14310.

Благодарность

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-33-90096).