Влияние концентрации уксусной кислоты на изготовление ПВС нановолокон

Ву Тхи Хонг Ньунг1, Морозкина С.Н.1, Успенская М.В. 1

Аспирантка, 2 курс

1 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»,

Факультет Прикладной Оптики, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: vuhongnhungs@gmail.com

Аннотация

В работе изучено влияние концентрации водного раствора уксусной кислоты на реологические характеристики образуемых ПВС растворов и их способность к формированию нановолокон.

Введение

Получение полимерных нановолокон - это область исследований, вызывающая в настоящий момент наибольший интерес у ученых-технологов, благодаря широкому применению нановолокнистых материалов во многих областях, включая медицину, фармацевтику, экологию и т.д. Для использования материалов в системах доставки лекарственных препаратов, необходимо, чтобы используемые полимеры обладали биосовместимостью, нетоксичностью, биоразлагаемостью и были одобрены для использования в медицине [1].

Один из широко используемых в медицине синтетических полимеров, являющийся безопасным и нетоксичным [2] – поливиниловый спирт (ПВС). В целом, благодаря своей совместимости с лекарственными препаратами, хорошим пленкообразованием и набуханием, системы для адресной доставки лекарств на основе ПВС, используют для получения наночастиц, микросфер и т.п., перорально, трансдермально и внутримышечно [1,3,4].

Получение ПВС волокон обычно осуществляется из водных растворов, однако, сопровождается большим разбросом диаметров формирующихся волокон (от 100 до 1000 нм), а также наличием значительных дефектов [5]. Для улучшения качества изготовляемого волокна, а также уменьшения диапазона образовавшихся волокон используют различные соли, такие как хлорид натрия [6,7], хлорид кальция, йодид натрия, бромид калия [7], хлорид тетрабутиламмония [8] или борную кислоту [9], а также органические растворители, например, диметилформамид или бинарные системы [10].

Использование в качестве растворителя – водного раствора уксусной кислоты с концентрацией в диапазоне 30% дает возможность получить ПВС нановолокна с незначительными дефектами с распределением волокон в пределах от 279 до 631 нм.

Литература

1. Teodorescu, M.; Bercea, M.; Morariu, S. Biotechnol. Adv. 2019, 37, 109–131

2. Marin, E.; Rojas, J.; Ciro, Y. African J. Pharm. Pharmacol. 2014, 8, 674–684

3. Muppalaneni, S.; Omidian, H. J. Dev. Drugs 2013, 02, 1–5

4. Gajra, B.; Pandya, S.S.; Vidyasagar, G.; Rabari, H.; Dedania, R.R.; Rao, S. Int. J. Pharm. Res. 2012, 4, 20–26.

5. Qiang, L.; Jia, Z.; Yang, Y.; Wang, L.; Guan, Z.; 2007; Vol. 28; ISBN 1-4244-0751-6.

6. Shi, Y.; Zhao, Y.; Li, X.; Yan, D.; Cao, D.; Fu, Z., J. Appl. Polym. Sci. 2018, 135, 45981

7. Rwei, S.; Huang, C.-W.; Hung, C.-C., Fibers Polym. 2012, 13, 44, doi:10.1007/s12221-012-0044-9.

8. Itoh, H.; Li, Y.; Chan, K.H.K.; Kotaki, M., Polym. Bull. 2016, 73, 2761–2777

9. Medina, E.F.; Arjona, S.D.; Corrales, F.Z.; Borras, V.A., Dyna 2013, 80, 109–114.

10. Alwan, T.J.; Toma, Z.A.; Kudhier, M.A.; Ziadan, K.M. Madridge J Nanotechnol Nanosci 2016, 1, 1–3