Определение времени потери текучести изолирующего состава на основе эпоксидно-диановой смолы при различных концентрациях отвердителя и температурах

Калашников С.В.

Студент, 1 курс магистратуры

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E–mail: kalashnikov_1@mail.ru

Наиболее широко применяемыми в РФ полимерными изолирующими составами для проведения ремонтно-изоляционных работ (РИР) на скважинах являются фенол-, карбамидо- и ацетоноформальдегидные смолы. Данные составы обладают невысокими прочностными и адгезионными показателями, усадкой при отверждении и другими недостатками, не позволяющими повысить эффективность РИР. Этих недостатков лишены композиции на основе эпоксидно-диановой смолы [1,2].

В данной работе был исследован состав на основе эпоксидно-диановой смолы – марки ЭД-20. В качестве отвердителя использовался полиэтиленполиамин (ПЭПА). Для определения времени потери текучести при различных концентрациях отвердителя и температурах готовились изолирующие составы смешением ЭД-20 и триэтиленгликоля (ТЭГ) в соотношении 60:40 (% масс.) соответственно, с последующим добавлением к полученной смеси ПЭПА в различных концентрациях (% масс.) на 100% (масс.) смеси ЭД-20 и ТЭГ. Затем полученные составы помещались в термостатирующую печь и определялось время потери текучести по отсутствию смещения мениска состава при наклоне его на 45 градусов. Результаты экспериментов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Определение времени потери текучести изолирующего состава

| Температура опыта, °С | ПЭПА, % масс. | Время потери текучести, мин | Температура опыта, °С | ПЭПА, % масс. | Время потери текучести, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4 | 500 | 50 | 3 | 195 |
|  | 5 | 290 |  | 4 | 50 |
|  | 6 | 150 | 60 | 2,5 | 210 |
|  | 7 | 70 |  | 3 | 110 |
| 30 | 4 | 220 | 70 | 2 | 220 |
|  | 5 | 130 |  | 2,5 | 120 |
|  | 6 | 75 |  | 3 | 50 |
| 40 | 3 | 300 | 80 | 2 | 120 |
|  | 4 | 85 |  | 2,5 | 70 |

Как видно из данных таблицы 1, время потери текучести состава уменьшается с увеличением концентрации ПЭПА и повышением температуры. Учитывая оптимальное время потери текучести состава (от 120 до 360 мин), с целью его сохранения необходимо понижать концентрацию отвердителя при увеличении температуры.

Литература

1. Силин М.А. Промысловая химия: Учебное пособие / М.А. Силин, Л.А. Магадова, Л.И. Толстых и др. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 350 с.

2. Hakiki F., Salam D. D., Akbari A., Nuraeni N., Aditya W., Siregar S. Is Epoxy-Based Polymer Suitable for Water Shut-Off Application? // SPE/IATMI Asia Pacific Oil & Gas Conference and Exhibition, 20-22 October, Nusa Dua, Bali, Indonesia. – 2015. – 17 p.