Получение гелей на основе полиэлектролитного комплекса поли-N,N-диаллил-N,N-диметиламмоний хлорида и сукцинила хитозана

Мустакимов Р.А.1

Аспирант, 3 года обучения

1Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия

E–mail: robmust@mail.ru

На сегодняшний день полиэлектролитные комплексы (ПЭК) природных и синтетических полимеров находят широкое применение в областях химической технологии, биотехнологии, медицины [1,2].

Известно, что поли-N,N-диаллил-N,N-диметиламмоний хлорид (ПДАДМАХ) и некоторые сополимеры на его основе хорошо растворяются в водной среде, физиологически активны, нетоксичны [3]. Сукцинил хитозана (СХТЗ), будучи солью деацетилированного хитина и янтарной кислоты, обладает антимикробным, кровоостанавливающим и иммуномодулирующим свойствами. Соответственно, данные полимеры являются перспективными компонентами материалов биомедицинского назначения.

Целью работы является изучение условий формирования гелей на основе полиэлектролитного комплекса ПДАДМАХ-СХТЗ.

Используемые полимеры: СХТЗ производства «Биопрогресс» (Россия), М.м. = 200 кДа; ПДАДМАХ (ТУ 2227-184-00203312-98), «Каустик» (Россия), М.м.= 47 кДа.

Наличие взаимодействия между макромолекулами полимеров фиксировали с помощью ИК-спектроскопии. Структурно-механические характеристики получаемых гелевых материалов изучали на модульном динамическом реометре HaakeMars III в режиме непрерывного сдвигового деформирования (при скоростях сдвига 0,1-100 с-1).

Образцы полиэлектролитов ПДАДМАХ и СХТЗ растворяли в дистиллированной воде при различных концентрациях (0.1 – 3% мас.) и смешивали в различных соотношениях. Растворы смесей выдерживали при температуре 25 °С на магнитной мешалке с интенсивностью перемешивания 300 об/мин в течение 5 минут, затем выдерживали системы при комнатной температуре в течение 120 минут. рН получаемых систем не превышал 5,9. Состав реакционной смеси выражали через мольное соотношение z, равное отношению молярной концентрация ионогенных звеньев ПДАДМАХ к молярной концентраций ионогенных звеньев СХТЗ, умноженные на соответствующие объемы растворов.

Установлено, что в интервале концентраций полимеров 0.8%-3% мас. происходит образование полимерных гелей посредством набухания осадка ПЭК. В интервале z=0.2-0.8 при увеличении мольного соотношения полиэлектролитов образуются системы, значения наибольшей ньютоновской вязкости которых лежат в интервале 200-6000 Па.

Таким образом, были получены данные об условиях формирования гелей на основе ПЭК ПДАДМАХ-СХТЗ.

Литература

1. Surendra K.G. Polyelectrolyte complex: A pharmaceutical review // International Journal of Pharmacy and Biological Sciences. – 2012. – Vol. 2 – 399-407

2. Alejandro Sosnik, Jos das Neves, Bruno Sarmento, Mucoadhesive polymers in the design of nano-drug delivery systems for administration by non-parenteral routes: A review // Progress in Polymer Science, V.39, I. 12, 2014, P. 2030-2035.

3. Badykova L.A., Mudarisova R.K., Kolesov S.V. /Microparticles of polyelectrolyte complexes based on poly-n,n-diallyl-n,n-dimethylammonium chloride modified with some amino acids // Russian Journal of Physical Chemistry B. 2020. Т. 14. № 1. С. 194-197.

Тезис подготовлен при поддержке гранта РФФИ, договор № 20-33-90069\20