Упорядоченные покрытия из супрамолекулярных нанопроводов из краун-замещенного двухпалубного фталоцианината лютеция и ПАВ

Алена Д. Наумова,1,2 Александра И. Звягина,2 Наталия В. Кузьмина,2 Александр Г. Мартынов,2 Юлия Г. Горбунова,2 и Мария А. Калинина 2

Студентка, 1 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН,

Москва, Россия

E–mail: alena.nau@mail.ru

Разработка методов создания упорядоченных покрытий из одномерных органических полупроводников (нанопроводов) представляет собой одну из актуальных проблем органической электроники, решение которой позволит интегрировать органические проводники в реально работающие устройства с планарной архитектурой. Решение этой задачи возможно с помощью ароматических соединений, которые могут собираться в протяженные агрегаты за счет π-π стекинга. Среди таких соединений фталоцианины являются одними из наиболее перспективных для создания органических нанопроводов. Они обладают обширной сопряженной электронной системой, обеспечивающей возможность эффективного переноса заряда, термической и химической стабильностью, а также возможностью тонко настраивать  их физико-химические свойства за счет модифицирования структуры.

В данной работе продемонстрирована возможность организации одномерных супрамолекулярных агрегатов из двухпалубного тетра-(15-краун-5)-замещенного фталоцианината лютеция (Lu(PcCr4)2) в упорядоченные ультратонкие пленки с помощью технологии Ленгмюра-Блоджетт за счет добавления трет-бутиламина при синтезе супрамолекулярных агрегатов. Для получения нанопроводов использовали простую методику – к смеси Lu(PcCr4)2 и трет-бутиламина добавляли тетрафенилборат калия.

В такой системе происходит самопроизвольная координация краун-эфирных групп соседних молекул Lu(PcCr4)2 ионами калия, в результате чего формируются протяженные одномерные агрегаты. Полученные нанопровода организовывали в монослои на поверхности жидкости и переносили на твердые подложки по технологии Ленгмюра-Блоджетт. По данным атомно-силовой микроскопии введение ПАВ не только способствует растеканию гидрофобных агрегатов по поверхности водной субфазы с образованием упорядоченных ультратонких слоев, но и позволяет контролировать размер агрегатов, варьируя соотношения фталоцианината и трет-бутиламина в системе. (Рис.1) С увеличением доли ПАВ размер агрегатов возрастает, в то время как морфология пленок изменяется от нитевидной непрерывной структуры до отдельных нанопроводов, иммобилизированных в слое ПАВ.

Рис. 1 Атомно-силовое изображение монослоя нанопроводов на основе Lu(PcCr4)2 и схематическое изображение структуры нанопровода.

Предложенная стратегия может быть использована для получения упорядоченных покрытий из одномерных агрегатов на основе других классов органических соединений, обладающих полупроводниковыми свойствами.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (№19-73-00025)